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bestektekst
469 Invisido®
deurrooster - doorstroomopening
fabrikant
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serie
esthetisch
deurrooster
voor montage op de deur
types

469
omschrijving

Het discreet deurrooster 469 Invisido® is een doorvoerrooster in twee delen om bovenaan de deur (stompe deurtype) te plaatsen.
De 469 Invisido® bestaat uit aluminium geëxtrudeerde profielen die men schroeft bovenaan het deurpaneel en onderaan de deuromlijsting, en dit over de gehele lengte van het deurpaneel en deurkader.
Men dient het deurpaneel in te korten of uit te frezen volgens de montagerichtlijnen. Er zijn voorgeboorde gaten voorzien in de 469 Invisido® om snel te kunnen vastschroeven op deurpaneel en deurkader. Een akoestische mousse is voorzien die de schroeven tevens visueel afdekt.
Er zijn verschillende standaardtypes voorzien; dit voor deuren van 730 mm, 830 mm en 930 mm de respectievelijke lengten van de 469 Invisido® zijn dan 725 mm, 825 mm en 925 mm.

Op aanvraag kunnen ook andere maten verkregen worden.

Afwerking van de profielen kan in anodisatie (natuurkleur) of poederlak (alle mogelijke RAL-kleuren). 
Op de uiteinden van de profielen worden er kopschotten voorzien die standaard in wit, zwart, crème of grijs zijn (afhankelijk van de kleur van het profiel) maar tevens zijn andere kleuren op aanvraag mogelijk. 
Dankzij de speciale vormgeving is nagenoeg geen doorkijk mogelijk van de ene kamer naar de andere (afhankelijk van de montagewijze).
De 469 Invisido® is enkel geschikt voor binnendeuren en zorgt voor een gegarandeerde luchtdoorstroming van de ene ruimte naar de andere.
Met een borstel of stofzuiger is het mogelijk de 469 Invisido® eenvoudig te reinigen.

De 469 Invisido® is EPB conform en geschikt voor toepassing in SYSTEEM C+®.

materiaal & afwerking
Profiel: aluminium AlMgSi 0.5 (volgens EN 12020-2 en EN AW-6063)
Afwerking: natuurkleurig (E6/EV1) geanodiseerd (20 microns) of gepoederlakt (60-70 microns) in alle mogelijke RAL-kleuren 
Kopschotten: ASA polymeer type Luran S (kleurecht, weer- en UV-bestendig)

Kleur kopschotten: wit, zwart, crème, grijs, andere kleuren in de massa of gelakt in de kleur van het profiel op aanvraag
Akoestisch dempingsmateriaal: absorberend kunststofschuim

afmetingen
Breedte profiel

: 30 mm
Hoogte
profiel

: 13 mm 
Standaardlengten
: 725 mm (type 730), 825 mm (type 830), 925 mm (type 930)
Minimumlengte
 
: 300 mm 

Maximumlengte

: 2000 mm
montage
Montage dient te gebeuren volgens de installatierichtlijnen, gebruik schroeven aangepast aan de aard van de ondergrond (mogelijks zijn de meegeleverde schroeven niet geschikt).
Opmerking: afhankelijk van de deurdiktes, deurbreedtes en het gewenst debiet kan de installatie verschillen.
opties

Geen opties beschikbaar
technische eigenschappen
469 INVISIDO®  - TYPE 830 (825mm) standaardinstallatie
Debiet:  

· Q bij 1 Pa: 

17,6 m³/h/m (4,9 dm³/s/m)

· Q bij 2 Pa: 

25,3 m³/h/m (7,0 dm³/s/m)

· Q bij 10 Pa: 
58,8 m³/h/m (16,3 dm³/s/m)
· Q bij 20 Pa:

84,7 m³/h/m (23,5 dm³/s/m)

Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr): 

28 (-1;0) dB
normen

Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de volgende normen:
EN 13141-1

EN ISO 140-10

EN ISO 717-1

EN 12020-2

EN AW 6063 T66
NBN D50-001

NEN 1087
RENSON behoudt zich het recht om technische wijzigingen aan te brengen.
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