311: Grille de sol ou cache-convecteur

Matériaux

- Aluminium Al Mg Si 0,5

Traitement de surface :

- Anodisé ton naturel : 12 à 15 microns

- Anodisé bronze foncé : 12 à 15 microns

- Anodisé teinte champagne : 12 à 15 microns

- Anodisé doré : 12 à 15 microns

- Monté d'abord en brut, ensuite prétraité et thermolaqué afin de garantir une finition parfaite au niveau des angles de coupes et des coins (60 à 70 microns).

Exécution:

- Lames en aluminium d'une section de 20mm x 4 mm.

- Le pas de lame est de 12,5 mm.

- La grille est fabriquée en parties d'1 mètres maximum.

- Les cadres de maximum 3500 mm sont munis d'une bande insonorisante.

- Disponible avec cadre en forme de L, de Z ou sans cadre

- Hauteur du cadre : 25 mm (mesure hors tout)

Applications:

- Grilles pour fosses d'écoulement de piscines, de caves, d'abattoirs, etc.….

- Grilles de recouvrement des caniveaux dans les salles d'ordinateurs.

Montage:

- La grille peut être fixée au moyen des doguets n° 231, livrés avec la grille.