394: Grille cache-radiateur

Matériaux :

- Profils en aluminium Al Mg Si 0,5

Traitement de surface:

- Aluminium brut

- Anodisé ton naturel: 12 microns

Exécution :

- Système composé de lames en aluminium et de profils clips d'une épaisseur de 11 mm et une longueur de 200 mm.

- Dans un profil clips on peut clipser 12 barres à 9,5 mm l'une de l'autre.

- Le profil cadre olat en forme de z est monté au moyen de raccords d'angles.

- Passage d'air net 58 %.

- La hauteur totale de la grille s'élève à 21 mm.

Applications :

- Grille pour chauffage