## Produkteigenschaften

### Träger und Clips:

### Träger können horizontal auf einer perfekt ausgerichteten dahinterliegenden Tragkonstruktion montiert werden

- Träger können gebogen werden, um gebogene Wände (kleinster Radius 1000 mm) zu verkleiden

- Kunststoffclips (patentiert) werden schraubenlos an den horizontalen Trägern befestigt

- Kunststoffclips ermöglichen eine thermische Dilatation ohne Knackgeräusche

### Basisprofile:

- Individuelle vertikale Profile, in verschiedenen Formen (block- oder rippenförmig) erhältlich.

- Die einzelnen vertikalen Profile lassen sich untereinander zu einer individuellen Fassadenbekleidung kombinieren (MIX)

- Die einzelnen vertikalen Profile ermöglichen verschiedene Farbkombinationen

- Jedes Basisprofil kann in der Sollposition fixiert oder um 2 mm ausgefahren bzw. eingefahren werden, sodass die Breite der zu verkleidenden Fassadenfläche flexibel mit einer maximalen Dehnung bzw. Schrumpfung von 32 mm/lm ausgeführt werden kann

- Das System ist vandalismussicher, aber die Profile können bei Bedarf auch einzeln abgeclipst werden, ohne dass der Rest der Wand demontiert werden muss

- Die Profile können in jede beliebige Position gedreht werden

| Profiltyp | Form | Maximale Länge (mm) | Breite (mm) | Freie Tiefe (mm) | Systemtiefe (Profil + Träger) (mm) | Gewicht inkl. Träger (kg/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVEN |  | 6.000 | 60 | 25 | 61 | 13 |
| BLOCK25 |  | 6.000 | 60 | 25 | 61 | 12 |
| BLOCK16 |  | 6.000 | 60 | 16 | 52 | 10 |
| BLOCK16L CONE |  | 6.000 6.000 | 120 60 | 16 25 | 52 61 | - 11 |

BLOCK16L nur in MIX anwendbar

### Eckprofile und Wechselprofile:

- Die Eckprofile (innen und außen) sorgen für einen nahtlosen Eckanschluss

- Außenecke:  BLOCK16, BLOCK25, EVEN

- Innenecke: BLOCK25 und EVEN

- Mit den Wechselprofilen kann die Richtung gewechselt werden, um Türen, Fenster oder Tore perfekt zu einer klaren Einheit in der Fassade zu verarbeiten

### Ausgleichprofile:

- Mehr Spiel für den Einsatz bei Türen oder Garagetoren

- Kann mit einer Gummidichtung versehen werden.

## Material und Oberflächenbehandlung Profile

- Profilen aus extrudiertem Aluminium Al Mg Si 0,5

- Träger technisch eloxiert 5µ

- Die Aluminiumprofile sind mit einer Polyester-Pulverbeschichtung in RAL-Strukturlack (60 bis 80 Mikron) nach dem Qualicoat-Standard versehen

- Die Profile mit Holzdesign erhalten zunächst eine Pulverbeschichtungsgrundierung gemäß dem Qualicoat-Standard, auf die die Endbeschichtung mit einer weichmacherfreien Holzoptik-PVC-Folie mit einer transparenten PVDF-Schutzschicht aufgetragen wird.

## Optionen

### Direkte Befestigung:

- Langlebige und feuerfeste Lösung. Schnelle Montage der Träger direkt an der Wand mit Ankerdübel (patentiert).

### Profilen für Fensterlaibung:

- Zur Fertigstellung der Kante neben und über dem Fenster, mit unsichtbarer Befestigung, in der gleichen Oberflächenbehandlung und Farbe wie die Linarte-Wand.

### Integration von Toren und Türen:

- Abschlussprofile für an und neben Toren und Türen

- Montageprofil zur Montage eines optischen Sensors Typ Cedes GridScan/Mini (excl.) für Sektionaltore

- Abgesenkte Clips zur Befestigung der Linarte-Profile an einer Kipptür (maximale Systemtiefe für BLOCK 25: 41 mm)

### Halboffene Fensterverkleidung:

- Die vor dem Fenster laufenden Profile werden hinten mit einem Abdeckprofil ästhetisch abgeschlossen.

Die Profile EVEN und BLOCK25 können durch Einsätze in LED oder Holz personalisiert werden. 
Diese können auch zu einem späteren Zeitpunkt angebracht werden.

### LED-Module:

- 24 V, IP67 Gefülltes Profil ohne Diffusor. Erhältlich in Längen von 267, 455, 830 oder 1205 mm. Inklusive Steckverbinder. Warmweißes Licht +/- 3.500 K. Dimmbar.

### Indirekte LED-Beleuchtung:

- 24V, IP66 LED-Streifen. Erhältlich in Längen bis zu 6200 mm. Wird an der Unterseite des Linarte-Trägerprofils montiert. Warmweißes Licht +/- 3000K.

### Holzeinsätze:

- Thermo-Asche, erhältlich in Längen von 267, 455, 830 oder 1205 mm.  Kann mit einem festen oder abnehmbaren Kunststoff-Clip-System befestigt werden.

### Hausnummern:

- Zahlen von 0 bis 9, Indizes von A bis D in Holzfüllungen (Thermo-es). Einsetzbar in den EVEN-Profilen, Höhe +/- 420 mm.

### Integration Funktionalitäten:

- Briefkasten, Gegensprechanlage, Wandsteckdose, Außenwasserhahn werden durch ein gleichfarbig pulverbeschichtetes Aluminium-Faltstück nahtlos in das Gesamtsystem integriert

### Brandschutzklammer:

- Jedes Linarte-Profil kann bei Bedarf mit einer Brandschutzklammer gesichert werden.

## Montage

Kann als hinterlüftetes Fassadensystem verwendet werden, wenn das Renson-Direktbefestigungssystem verwendet wird, oder wenn die Linarte-Fassadenverkleidung auf einer soliden und ebenen Unterkonstruktion befestigt wird, die fachgerecht installiert wurde und den örtlichen Vorschriften entspricht. Achten Sie auf eine ausreichende Hohlraumdicke.

## Normen

- Aluminiumlegierung: Al Mg Si 0,5 (F25)

  - Normierung: EN AW-6063

  - Härtung: T66

- Aluminiumvorbehandlung:

  - Norm DIN 50021 SS

- Festigkeitsberechnungen basieren auf den folgenden Normen:

  - EN 1999-1-1: Berechnung von Aluminiumkonstruktionen

  - NBN B-03-002-2: Windbelastung – dynamische Effekte

  - EN 1991-1-4: Windbelastung

- Feuerwiderstand: B-s1, d0

  - Klassifizierung des Brandverhaltens gemäß DIN EN 13501-1: 2013