DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LINIUS®

Fabricaton	: LINIUS®

Type 		: L.170DAC avec porteur LD.0065 (VV-L-1.4001)

Description :

Le système de bardage à lames filantes RENSON LINIUS® L.170DAC est composé d’éléments en aluminium extrrudé ALMgSi0.5 avec une finition en surface déterminée par l’architecte.  Le système consiste en lames de ventilation pare-pluie en forme de Z, montées simplement et de manière invisible au moyen de clips de montage sur les supports de lames correspondants.  Grâce à son aspect visuel identique, ce système de lames filantes peut parfaitement être combiné aux lames acoustiques de type L.170ACS.01 / L.170ACL.01, à des endroits de la façade où un affaiblissement acoustique n’est pas nécessaire.

Normes :

- Aluminium : alliage : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Norme : EN AW-6063

- Trempe : T66

- Traitement préalable de l’aluminium :

- Norme DIN 50021 SS

- Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :

- ENV 1999-1-1 : calcul de structures en aluminium

- NBN B-03-002-2 : charge du vent – effets dynamiques

- EN 1991-1-4 : charge du vent

Traitement de surface :

- Anodisé naturel F1 (20 microns) : prétraité et anodisé

- Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils aluminium prétraités contre la corrosion 
(DIN 5002155) pour garantir une bonne adhérence de la poudre, ensuite laquage thermique

Exécution du système :

- Lames :

- Lames pare-pluie en forme de Z, L.170DAC.01 en aluminium extrudé

- Dimensions :

    - Hauteur :  170 mm

    - Profondeur : 77 mm

    - Pas de lame : 170 mm (5 lames par mètre en hauteur)

    - Inclinaison moyenne de la lame : 70°

- Moments d’inertie minimum Iy = 1.319.709 mm4 (axe fort); Iz = 27.552 mm4, , pour une épaisseur minimum de matériel de 2,2 mm

- Coefficient de friction :

    - Cfy :  1,36 (direction horizontale)

    - Cfz :  1,09 (direction verticale)

- Fixation invisible par clippage au moyen des supports de lame correspondants L.120.13 et L.120.14 (support de dilatation)

- Surface visuelle libre : 59 %

- Surface physique libre : 37 %

- Facteur K : 41,08

- Structure porteuse :

- Profil porteur LD.0065 en aluminium extrudé : 30 x 6,5 mm

- Moment d’inertie minimum Iy = 261 mm4

- Supports de lame prémontés sur le profil porteur LD.0065

- Fixation des profils porteurs directement sur la structure porteuse.

- Les éléments de fixation sont en matériel inoxydable l

- Entraxe :

- Entraxe maximal (écartement maximum entre les porteurs) du système par une charge de vent de qb = 800 Pa:

    - Lame L.170DAC.01 :  2.480 mm

    - Profil porteur LD.0065 : fixation directement sur la structure porteuse

- Profondeur du système :

- Lame L.170DAC.01 et profil porteur LD.0065 : 76,5 mm

- Accessoires en option :

- Treillis en Inox 2,3 x 2,3; 6 x 6 ou 20 x 20 mm, fixé à l’arrière de la structure porteuse

Portes de ventilation montées sur pivots avec lames alignées au système (voir description séparée)

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LINIUS®

Fabricaton	: LINIUS®

Type 		: L.170DAC avec porteur LD.0195 (VV-L-1.4002)

Description :

Le système de bardage à lames filantes RENSON LINIUS® L.170DAC est composé d’éléments en aluminium extrrudé ALMgSi0.5 avec une finition en surface déterminée par l’architecte.  Le système consiste en lames de ventilation pare-pluie en forme de Z, montées simplement et de manière invisible au moyen de clips de montage sur les supports de lames correspondants.  Grâce à son aspect visuel identique, ce système de lames filantes peut parfaitement être combiné aux lames acoustiques de type L.170ACS.01 / L.170ACL.01, à des endroits de la façade où un affaiblissement acoustique n’est pas nécessaire.

Normes :

- Aluminium : alliage : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Norme : EN AW-6063

- Trempe : T66

- Traitement préalable de l’aluminium :

- Norme DIN 50021 SS

- Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :

- ENV 1999-1-1 : calcul de structures en aluminium

- NBN B-03-002-2 : charge du vent – effets dynamiques

- EN 1991-1-4 : charge du vent

Traitement de surface :

- Anodisé naturel F1 (20 microns) : prétraité et anodisé

- Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils aluminium prétraités contre la corrosion (DIN 5002155) pour garantir une bonne adhérence de la poudre, ensuite laquage thermique

Exécution du système :

- Lames :

- Lames pare-pluie en forme de Z, L.170DAC.01 en aluminium extrudé

- Dimensions :

    - Hauteur :  170 mm

    - Profondeur : 77 mm

    - Pas de lame : 170 mm (5 lames par mètre en hauteur)

    - Inclinaison moyenne de la lame : 70°

- Moments d’inertie minimum Iy = 1.319.709 mm4 (axe fort); Iz = 27.552 mm4, , pour une épaisseur minimum de matériel de 2,2 mm

- Coefficient de friction :

    - Cfy :  1,36 (direction horizontale)

    - Cfz :  1,09 (direction verticale)

- Fixation invisible par clippage au moyen des supports de lame correspondants L.120.13 et L.120.14 (support de dilatation)

- Surface visuelle libre : 59 %

- Surface physique libre : 37 %

- Facteur K : 41,08

- Structure porteuse :

- Profil porteur LD.0195 en aluminium extrudé : 36 x 17,5 mm

- Moments d’inertie minimum Iz = 5.931 mm4

- Supports de lame prémontés sur le profil porteur LD.0195

- Fixation des profils porteurs au moyen des éléments de fixation LZ.4211 et LZ.4209 ou de l’élément coulissant LZ.4206

- Les éléments de fixation sont en matériel inoxydable

- Entraxe :

- Entraxe maximal (écartement maximum entre les porteurs) du système par une charge de vent de qb = 800 Pa:

    - Lame L.170DAC.01 :  2.480 mm

    - Profil porteur LD.0195 :  452 mm

- Profondeur du système :

- Lame L.170DAC.01 et profil porteur LD.0195 : 87,5 mm

- Accessoires en option :

- Treillis en Inox 2,3 x 2,3; 6 x 6 ou 20 x 20 mm, fixé à l’arrière de la structure porteuse

- Portes de ventilation montées sur pivots avec lames alignées au système (voir description séparée)

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LINIUS®

Fabricaton	: LINIUS®

Type 		: L.170DAC avec porteur LD.0460 (VV-L-1.4003)

Description :

Le système de bardage à lames filantes RENSON LINIUS® L.170DAC est composé d’éléments en aluminium extrrudé ALMgSi0.5 avec une finition en surface déterminée par l’architecte.  Le système consiste en lames de ventilation pare-pluie en forme de Z, montées simplement et de manière invisible au moyen de clips de montage sur les supports de lames correspondants.  Grâce à son aspect visuel identique, ce système de lames filantes peut parfaitement être combiné aux lames acoustiques de type L.170ACS.01 / L.170ACL.01, à des endroits de la façade où un affaiblissement acoustique n’est pas nécessaire.

Normes :

- Aluminium : alliage : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Norme : EN AW-6063

- Trempe : T66

- Traitement préalable de l’aluminium :

- Norme DIN 50021 SS

- Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :

- ENV 1999-1-1 : calcul de structures en aluminium

- NBN B-03-002-2 : charge du vent – effets dynamiques

- EN 1991-1-4 : charge du vent

Traitement de surface :

- Anodisé naturel F1 (20 microns) : prétraité et anodisé

- Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils aluminium prétraités contre la corrosion (DIN 5002155) pour garantir une bonne adhérence de la poudre, ensuite laquage thermique

Exécution du système :

- Lames :

- Lames pare-pluie en forme de Z, L.170DAC.01 en aluminium extrudé

- Dimensions :

    - Hauteur :  170 mm

    - Profondeur : 77 mm

    - Pas de lame : 170 mm (5 lames par mètre en hauteur)

    - Inclinaison moyenne de la lame : 70°

- Moments d’inertie minimum Iy = 1.319.709 mm4 (axe fort); Iz = 27.552 mm4, , pour une épaisseur minimum de matériel de 2,2 mm

- Coefficient de friction :

    - Cfy :  1,36 (direction horizontale)

    - Cfz :  1,09 (direction verticale)

- Fixation invisible par clippage au moyen des supports de lame correspondants L.120.13 et L.120.14 (support de dilatation)

- Surface visuelle libre : 59 %

- Surface physique libre : 37 %

- Facteur K : 41,08

- Structure porteuse :

- Profil porteur LD.0460 en aluminium extrudé : 36 x 44,0 mm

- Moments d’inertie minimum Iy = 83.348 mm4

- Supports de lame prémontés sur le profil porteur LD.0460

- Fixation des profils porteurs au moyen des éléments de fixation LZ.4211 et LZ.4209 ou de l’élément coulissant LZ.4206

- Les éléments de fixation sont en matériel inoxydable

- Entraxe :

- Entraxe maximal (écartement maximum entre les porteurs) du système par une charge de vent de qb = 800 Pa :

    - Lame L.170DAC.01 : 2.480 mm

    - Profil porteur LD.0460 : 1.129 mm

- Profondeur du système :

- Lame L.170DAC.01 et profil porteur LD.0460 : 114 mm

- Accessoires en option :

- Treillis en Inox 2,3 x 2,3; 6 x 6 ou 20 x 20 mm, fixé à l’arrière de la structure porteuse

- Portes de ventilation montées sur pivots avec lames alignées au système (voir description séparée)

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LINIUS®

Fabricaton	: LINIUS®

Type 		: L.170DAC avec porteur LD.0995 (VV-L-1.4004)

Description :

Le système de bardage à lames filantes RENSON LINIUS® L.170DAC est composé d’éléments en aluminium extrrudé ALMgSi0.5 avec une finition en surface déterminée par l’architecte.  Le système consiste en lames de ventilation pare-pluie en forme de Z, montées simplement et de manière invisible au moyen de clips de montage sur les supports de lames correspondants.  Grâce à son aspect visuel identique, ce système de lames filantes peut parfaitement être combiné aux lames acoustiques de type L.170ACS.01 / L.170ACL.01, à des endroits de la façade où un affaiblissement acoustique n’est pas nécessaire.

Normes :

- Aluminium : alliage : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Norme : EN AW-6063

- Trempe : T66

- Traitement préalable de l’aluminium :

- Norme DIN 50021 SS

- Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :

- ENV 1999-1-1 : calcul de structures en aluminium

- NBN B-03-002-2 : charge du vent – effets dynamiques

- EN 1991-1-4 : charge du vent

Traitement de surface :

- Anodisé naturel F1 (20 microns) : prétraité et anodisé

- Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils aluminium prétraités contre la corrosion (DIN 5002155) pour garantir une bonne adhérence de la poudre, ensuite laquage thermique

Exécution du système :

- Lames :

- Lames pare-pluie en forme de Z, L.170DAC.01 en aluminium extrudé

- Dimensions :

    - Hauteur :  170 mm

    - Profondeur : 77 mm

    - Pas de lame : 170 mm (5 lames par mètre en hauteur)

    - Inclinaison moyenne de la lame : 70°

- Moments d’inertie minimum Iy = 1.319.709 mm4 (axe fort); Iz = 27.552 mm4, , pour une épaisseur minimum de matériel de 2,2 mm

- Coefficient de friction :

    - Cfy :  1,36 (direction horizontale)

    - Cfz :  1,09 (direction verticale)

- Fixation invisible par clippage au moyen des supports de lame correspondants L.120.13 et L.120.14 (support de dilatation)

- Surface visuelle libre : 59 %

- Surface physique libre : 37 %

- Facteur K : 41,08

- Structure porteuse :

- Profil porteur LD.0995 en aluminium extrudé : 36 x 97,5 mm

- Moments d’inertie minimum Iy = 625.740 mm4

- Supports de lame prémontés sur le profil porteur LD.0995

- Fixation des profils porteurs au moyen des éléments de fixation LZ.4211 et LZ.4209 ou de l’élément coulissant LZ.4206

- Les éléments de fixation sont en matériel inoxydable

- Entraxe :

- Entraxe maximal (écartement maximum entre les porteurs) du système par une charge de vent de qb = 800 Pa:

    - Lame L.170DAC.01 :  2.480 mm

    - Profil porteur LD.0995 :  2.079 mm

- Profondeur du système :

- Lame L.170DAC.01 et profil porteur LD.0995 : 167,5 mm

- Accessoires en option :

- Treillis en Inox 2,3 x 2,3; 6 x 6 ou 20 x 20 mm, fixé à l’arrière de la structure porteuse

- Portes de ventilation montées sur pivots avec lames alignées au système (voir description séparée)

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LINIUS®

Fabricaton	: LINIUS®

Type 		: L.170DAC avec porteur SD.014 (VV-L-1.4005)

Description :

Le système de bardage à lames filantes RENSON LINIUS® L.170DAC est composé d’éléments en aluminium extrrudé ALMgSi0.5 avec une finition en surface déterminée par l’architecte.  Le système consiste en lames de ventilation pare-pluie en forme de Z, montées simplement et de manière invisible au moyen de clips de montage sur les supports de lames correspondants.  Grâce à son aspect visuel identique, ce système de lames filantes peut parfaitement être combiné aux lames acoustiques de type L.170ACS.01 / L.170ACL.01, à des endroits de la façade où un affaiblissement acoustique n’est pas nécessaire.

Normes :

- Aluminium : alliage : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Norme : EN AW-6063

- Trempe : T66

- Traitement préalable de l’aluminium :

- Norme DIN 50021 SS

- Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :

- ENV 1999-1-1 : calcul de structures en aluminium

- NBN B-03-002-2 : charge du vent – effets dynamiques

- EN 1991-1-4 : charge du vent

Traitement de surface :

- Anodisé naturel F1 (20 microns) : prétraité et anodisé

- Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils aluminium prétraités contre la corrosion (DIN 5002155) pour garantir une bonne adhérence de la poudre, ensuite laquage thermique

Exécution du système :

- Lames :

- Lames pare-pluie en forme de Z, L.170DAC.01 en aluminium extrudé

- Dimensions :

    - Hauteur :  170 mm

    - Profondeur : 77 mm

    - Pas de lame : 170 mm (5 lames par mètre en hauteur)

    - Inclinaison moyenne de la lame : 70°

- Moments d’inertie minimum Iy = 1.319.709 mm4 (axe fort); Iz = 27.552 mm4, , pour une épaisseur minimum de matériel de 2,2 mm

- Coefficient de friction :

    - Cfy :  1,36 (direction horizontale)

    - Cfz :  1,09 (direction verticale)

- Fixation invisible par clippage au moyen des supports de lame correspondants L.120.13 et L.120.14 (support de dilatation)

- Surface visuelle libre : 59 %

- Surface physique libre : 37 %

- Facteur K : 41,08

- Structure porteuse :

- Profil porteur SD.014 + LD.108, en aluminium extrudé : 40 x 14,5 mm

- Moment d’inertie minimum Iy = 37,137.103 mm4

- Supports de lame prémontés sur le profil porteur SD.014

- Fixation des profils porteurs directement sur la structure porteuse

- Les éléments de fixation sont en matériel inoxydable

- Entraxe :

- Entraxe maximal (écartement maximum entre les porteurs) du système par une charge de vent de qb = 800 Pa :

    - Lame L.170DAC.01 : 2.480 mm

    - Profil porteur SD.014 :  Fixation directement sur la structure porteuse

- Profondeur du système :

- Lame L.170DAC.01 et profil porteur SD.014 : 84,5 mm

- Accessoires en option :

- Treillis en Inox 2,3 x 2,3; 6 x 6 ou 20 x 20 mm, fixé à l’arrière de la structure porteuse

- Portes de ventilation montées sur pivots avec lames alignées au système (voir description séparée)

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LINIUS®

Fabricaton	: LINIUS®

Type 		: L.170DAC avec porteur SD.054 (VV-L-1.4006)

Description :

Le système de bardage à lames filantes RENSON LINIUS® L.170DAC est composé d’éléments en aluminium extrrudé ALMgSi0.5 avec une finition en surface déterminée par l’architecte.  Le système consiste en lames de ventilation pare-pluie en forme de Z, montées simplement et de manière invisible au moyen de clips de montage sur les supports de lames correspondants.  Grâce à son aspect visuel identique, ce système de lames filantes peut parfaitement être combiné aux lames acoustiques de type L.170ACS.01 / L.170ACL.01, à des endroits de la façade où un affaiblissement acoustique n’est pas nécessaire.

Normes :

- Aluminium : alliage : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Norme : EN AW-6063

- Trempe : T66

- Traitement préalable de l’aluminium :

- Norme DIN 50021 SS

- Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :

- ENV 1999-1-1 : calcul de structures en aluminium

- NBN B-03-002-2 : charge du vent – effets dynamiques

- EN 1991-1-4 : charge du vent

Traitement de surface :

- Anodisé naturel F1 (20 microns) : prétraité et anodisé

- Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils aluminium prétraités contre la corrosion (DIN 5002155) pour garantir une bonne adhérence de la poudre, ensuite laquage thermique

Exécution du système :

- Lames :

- Lames pare-pluie en forme de Z, L.170DAC.01 en aluminium extrudé

- Dimensions :

    - Hauteur :  170 mm

    - Profondeur : 77 mm

    - Pas de lame : 170 mm (5 lames par mètre en hauteur)

    - Inclinaison moyenne de la lame : 70°

- Moments d’inertie minimum Iy = 1.319.709 mm4 (axe fort); Iz = 27.552 mm4, , pour une épaisseur minimum de matériel de 2,2 mm

- Coefficient de friction :

    - Cfy :  1,36 (direction horizontale)

    - Cfz :  1,09 (direction verticale)

- Fixation invisible par clippage au moyen des supports de lame correspondants L.120.13 et L.120.14 (support de dilatation)

- Surface visuelle libre : 59 %

- Surface physique libre : 37 %

- Facteur K : 41,08

- Structure porteuse :

- Profil porteur SD.054 + LD.108, en aluminium extrudé : 40 x 54,0 mm

- Moment d’inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4

- Supports de lame prémontés sur le profil porteur SD.054

- Les éléments de fixation sont en matériel inoxydable

- Entraxe :

- Entraxe maximal (écartement maximum entre les porteurs) du système par une charge de vent de qb = 800 Pa :

    - Lame L.170DAC.01 :  2.480 mm

    - Profil porteur SD.054 :  1.608 mm

- Profondeur du système :

- Lame L.170DAC.01 et profil porteur SD.054 : 124 mm

- Accessoires en option :

- Treillis en Inox 2,3 x 2,3; 6 x 6 ou 20 x 20 mm, fixé à l’arrière de la structure porteuse

- Portes de ventilation montées sur pivots avec lames alignées au système (voir description séparée)

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LINIUS®

Fabricaton	: LINIUS®

Type 		: L.170DAC avec porteur SD.100 (VV-L-1.4007)

Description :

Le système de bardage à lames filantes RENSON LINIUS® L.170DAC est composé d’éléments en aluminium extrrudé ALMgSi0.5 avec une finition en surface déterminée par l’architecte.  Le système consiste en lames de ventilation pare-pluie en forme de Z, montées simplement et de manière invisible au moyen de clips de montage sur les supports de lames correspondants.  Grâce à son aspect visuel identique, ce système de lames filantes peut parfaitement être combiné aux lames acoustiques de type L.170ACS.01 / L.170ACL.01, à des endroits de la façade où un affaiblissement acoustique n’est pas nécessaire.

Normes :

- Aluminium : alliage : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Norme : EN AW-6063

- Trempe : T66

- Traitement préalable de l’aluminium :

- Norme DIN 50021 SS

- Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :

- ENV 1999-1-1 : calcul de structures en aluminium

- NBN B-03-002-2 : charge du vent – effets dynamiques

- EN 1991-1-4 : charge du vent

Traitement de surface :

- Anodisé naturel F1 (20 microns) : prétraité et anodisé

- Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils aluminium prétraités contre la corrosion (DIN 5002155) pour garantir une bonne adhérence de la poudre, ensuite laquage thermique

Exécution du système :

- Lames :

- Lames pare-pluie en forme de Z, L.170DAC.01 en aluminium extrudé

- Dimensions :

    - Hauteur :  170 mm

    - Profondeur : 77 mm

    - Pas de lame : 170 mm (5 lames par mètre en hauteur)

    - Inclinaison moyenne de la lame : 70°

- Moments d’inertie minimum Iy = 1.319.709 mm4 (axe fort); Iz = 27.552 mm4, , pour une épaisseur minimum de matériel de 2,2 mm

- Coefficient de friction :

    - Cfy :  1,36 (direction horizontale)

    - Cfz :  1,09 (direction verticale)

- Fixation invisible par clippage au moyen des supports de lame correspondants L.120.13 et L.120.14 (support de dilatation)

- Surface visuelle libre : 59 %

- Surface physique libre : 37 %

- Facteur K : 41,08

- Structure porteuse :

- Profil porteur SD.100 + LD.108, en aluminium extrudé : 40 x 100,0 mm

- Moment d’inertie minimum Iy = 1248,414.103 mm4

- Supports de lame prémontés sur le profil porteur SD.100

- Les éléments de fixation sont en matériel inoxydable

- Entraxe :

- Entraxe maximal (écartement maximum entre les porteurs) du système par une charge de vent de qb = 800 Pa :

    - Lame L.170DAC.01 :  2.480 mm

    - Profil porteur SD.100 :  2.919 mm

- Profondeur du système :

- Lame L.170DAC.01 et profil porteur SD.100 : 170 mm

- Accessoires en option :

- Treillis en Inox 2,3 x 2,3; 6 x 6 ou 20 x 20 mm, fixé à l’arrière de la structure porteuse

- Portes de ventilation montées sur pivots avec lames alignées au système (voir description séparée)

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LINIUS®

Fabricaton	: LINIUS®

Type 		: L.170DAC avec porteur LD.0440 (VV-L-1.4008)

Description :

Le système de bardage à lames filantes RENSON LINIUS® L.170DAC est composé d’éléments en aluminium extrrudé ALMgSi0.5 avec une finition en surface déterminée par l’architecte.  Le système consiste en lames de ventilation pare-pluie en forme de Z, montées simplement et de manière invisible au moyen de clips de montage sur les supports de lames correspondants.  Grâce à son aspect visuel identique, ce système de lames filantes peut parfaitement être combiné aux lames acoustiques de type L.170ACS.01 / L.170ACL.01, à des endroits de la façade où un affaiblissement acoustique n’est pas nécessaire.

Normes :

- Aluminium : alliage : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Norme : EN AW-6063

- Trempe : T66

- Traitement préalable de l’aluminium :

- Norme DIN 50021 SS

- Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :

- ENV 1999-1-1 : calcul de structures en aluminium

- NBN B-03-002-2 : charge du vent – effets dynamiques

- EN 1991-1-4 : charge du vent

Traitement de surface :

- Anodisé naturel F1 (20 microns) : prétraité et anodisé

- Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils aluminium prétraités contre la corrosion (DIN 5002155) pour garantir une bonne adhérence de la poudre, ensuite laquage thermique

Exécution du système :

- Lames :

- Lames pare-pluie en forme de Z, L.170DAC.01 en aluminium extrudé

- Dimensions :

    - Hauteur :  170 mm

    - Profondeur : 77 mm

    - Pas de lame : 170 mm (5 lames par mètre en hauteur)

    - Inclinaison moyenne de la lame : 70°

- Moments d’inertie minimum Iy = 1.319.709 mm4 (axe fort); Iz = 27.552 mm4, , pour une épaisseur minimum de matériel de 2,2 mm

- Coefficient de friction :

    - Cfy :  1,36 (direction horizontale)

    - Cfz :  1,09 (direction verticale)

- Fixation invisible par clippage au moyen des supports de lame correspondants L.120.13 et L.120.14 (support de dilatation)

- Surface visuelle libre : 59 %

- Surface physique libre : 37 %

- Facteur K : 41,08

- Structure porteuse :

- Profil porteur LD.0440 en aluminium extrudé : 36 x 44,0 mm

- Moments d’inertie minimum Iy = 83.228 mm4

- Supports de lame prémontés sur le profil porteur LD.0440

- Fixation des profils porteurs au moyen des éléments de fixation LZ.4211 et LZ.4209 ou de l’élément coulissant LZ.4206

- Fixation latérale du profil porteur possible grâce aux canaux coulissants latéraux

- Les éléments de fixation sont en matériel inoxydable

- Entraxe :

- Entraxe maximal (écartement maximum entre les porteurs) du système par une charge de vent de qb = 800 Pa :

    - Lame L.170DAC.01 :  2.480 mm

    - Profil porteur LD.0440 :  1.138 mm

- Profondeur du système :

- Lame L.170DAC.01 et profil porteur LD.0440 : 114 mm

- Accessoires en option :

- Treillis en Inox 2,3 x 2,3; 6 x 6 ou 20 x 20 mm, fixé à l’arrière de la structure porteuse

- Portes de ventilation montées sur pivots avec lames alignées au système (voir description séparée)

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LINIUS®

Fabricaton	: LINIUS®

Type 		: L.170DAC avec porteur LD.1250 (VV-L-1.4009)

Description :

Le système de bardage à lames filantes RENSON LINIUS® L.170DAC est composé d’éléments en aluminium extrrudé ALMgSi0.5 avec une finition en surface déterminée par l’architecte.  Le système consiste en lames de ventilation pare-pluie en forme de Z, montées simplement et de manière invisible au moyen de clips de montage sur les supports de lames correspondants.  Grâce à son aspect visuel identique, ce système de lames filantes peut parfaitement être combiné aux lames acoustiques de type L.170ACS.01 / L.170ACL.01, à des endroits de la façade où un affaiblissement acoustique n’est pas nécessaire.

Normes :

- Aluminium : alliage : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Norme : EN AW-6063

- Trempe : T66

- Traitement préalable de l’aluminium :

- Norme DIN 50021 SS

- Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :

- ENV 1999-1-1 : calcul de structures en aluminium

- NBN B-03-002-2 : charge du vent – effets dynamiques

- EN 1991-1-4 : charge du vent

Traitement de surface :

- Anodisé naturel F1 (20 microns) : prétraité et anodisé

- Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils aluminium prétraités contre la corrosion (DIN 5002155) pour garantir une bonne adhérence de la poudre, ensuite laquage thermique

Exécution du système :

- Lames :

- Lames pare-pluie en forme de Z, L.170DAC.01 en aluminium extrudé

- Dimensions :

    - Hauteur :  170 mm

    - Profondeur : 77 mm

    - Pas de lame : 170 mm (5 lames par mètre en hauteur)

    - Inclinaison moyenne de la lame : 70°

- Moments d’inertie minimum Iy = 1.319.709 mm4 (axe fort); Iz = 27.552 mm4, , pour une épaisseur minimum de matériel de 2,2 mm

- Coefficient de friction :

    - Cfy :  1,36 (direction horizontale)

    - Cfz :  1,09 (direction verticale)

- Fixation invisible par clippage au moyen des supports de lame correspondants L.120.13 et L.120.14 (support de dilatation)

- Surface visuelle libre : 59 %

- Surface physique libre : 37 %

- Facteur K : 41,08

- Structure porteuse :

- Profil porteur LD.1250 en aluminium extrudé : 36 x 125,0 mm

- Moments d’inertie minimum Iy = 1.219.444 mm4

- Supports de lame prémontés sur le profil porteur LD.1250

- Fixation des profils porteurs au moyen des éléments de fixation LZ.4211 et LZ.4209 ou de l’élément coulissant LZ.4206

- Les éléments de fixation sont en matériel inoxydable

- Entraxe :

- Entraxe maximal (écartement maximum entre les porteurs) du système par une charge de vent de qb = 800 Pa :

    - Lame L.170DAC.01 :  2.480 mm

    - Profil porteur LD.1250 :  2.575 mm

- Profondeur du système :

- Lame L.170DAC.01 et profil porteur LD.1250 : 195 mm

- Accessoires en option :

- Treillis en Inox 2,3 x 2,3; 6 x 6 ou 20 x 20 mm, fixé à l’arrière de la structure porteuse

- Portes de ventilation montées sur pivots avec lames alignées au système (voir description séparée)