DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES ICARUS®

Fabrication	: RENSON ICARUS®AERO ORIENTABLE

Type 		: ICA.100 – ORIENTABLE (VB-I-0.0901)

Description :

RENSON ICARUS®AERO ORIENTABLE ICA.100 est une protection solaire structurelle en aluminium extrudé ALMgSi0.5 avec une finition en surface déterminée par l’architecte.  Le système est constitué de lames de protection solaire en forme d’aile d’avion en aluminium, orientables selon la position du soleil, qui pivotent autour de leur axe et sont commandées par des moteurs électriques inoxydables pour application extérieure.  Le système entier est résistant à la corrosion et peut être monté tant en modules verticaux qu’horizontaux.

Normes :

- Aluminium - alliage : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Norme : EN AW-6063

- Trempe : T66

- Traitement préalable de l’aluminium :

- Norme DIN 50021 SS

- Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :

- ENV 1999-1-1 : calcul des structures en aluminium

- NBN B-03-002-2 : charge du vent – effets dynamiques

- EN 1991-1-4 : charge du vent

Traitement de surface  :

- Anodisé naturel F1 (20 microns) : prétraité et anodisé

- Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils aluminium prétraités contre la corrosion (DIN 5002155) pour garantir une bonne adhérence de la poudre, ensuite laquage thermique

Exécution du système :

- Lames :

- Lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, ICA.100 en aluminium extrudé.

- .Dimensions :

    - Largeur : 100 mm

    - Hauteur  : 23 mm

    - Portée : position ouverte - 90° vers la position fermée.

    - Pas de lame : au choix – selon les spécifications de l’architecte en fonction du système.

    - Rayon de courbure de la lame : 128mm

    - Rayon du nez : 2 mm

- Moments d’inertie minimum Iy = 25,6337.104 mm4 (axe fort) ;  Iz = 1,6992.104 mm4, pour une épaisseur minimum de matériau de 1,3 mm.

- Coefficient de friction  :

    - Cfy (déterminé au moyen de tests en soufflerie) :  1,06 (direction horizontale)

    - Cfz (déterminé au moyen de tests en soufflerie) :  1,38 (direction verticale)

- Lame avec 2 alvéovis pour vis de type DIN 7982 – ST3,9 mm.

- Les extrémités des lames sont munies d’embouts en aluminium (AlMg3)) :

    - ICA.100.12 (3 mm d’épaisseur de matériau) sans commande, avec 2 trous pour vis pour fixation sur la lame.

    - ICA.100.13 (4 mm d’épaisseur de matériau) avec commande pour raccord à la tringle / plaque de transmission (côté de commande au choix) et 2 trous pour vis pour fixation sur la lame.

    - Embouts pourvus d’axes de rotation en inox RVS type long Ø12 mm et type court Ø12 mm, fixation au moyen d’écrous de sécurité type M8 DIN 985 – fixation non visible à l’intérieur de la lame

- Montage simple de la lame dans les anneaux latéraux par suspension avec axe de rotation court et long et sécurisation au moyen d’un anneau fendu de Ø 12 mm qui est clippé sur l’axe de rotation long.

- Set de fixation rotatif :

- Le set de fixation rotatif IMA.100 se compose de :

    - 2 anneaux latéraux pour ouverture de Ø 17 mm – résistants aux UV- et aux conditions climatiques.

    - 2 axes de rotation en inox RVS Ø 12 mm (1x long en 1x court) et 2 écrous de sécurité DIN985-M8 enrobés.

    - 1 anneau de sécurité en synthétique  pour axe de Ø 12 mm, longueur 18 mm.

    - 1 axe de transmission de Ø 8 mm – M6, avec écrou de fixation DIN985-M6 enrobé et anneau de fermeture en synthétique DIN-1 A-M8.

- Commande motorisée :

- Transmission électrique avec tringle mobile et réglable – selon la grandeur et le nombre de lames (poids) on choisit entre différents types de moteurs (force et pression).

- Tension des moteurs : 230VAC

- Degré de protection des moteurs : IP65 – les moteurs sont agréés “CE”.

- Fixation au moyen de support pour moteur en inox, épaisseur 5 mm, type IM.9201

- Dimensions : 
 -     Les dimensions maximales dépendent de la charge locale du vent “qb

- Accessoires en option :

- Profils porteurs pour fixation des lames, exécution selon les spécifications choisies.  Ces profils porteurs sont d’importance secondaire, càd non autoportants et doivent être fixés de manière adéquate à une structure porteuse primaire.

- Tringle/latte de transmission, exécution selon les spécifications choisies.