AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1401 - L.060HF + LD.0065

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.060HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminium profile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.060HF aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 60,0 mm

- Profiltiefe : 78,0 mm

- Lamellenabstand : 60,0 mm (16 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 37°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 134.485 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 235 mm4, bei einer minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,23 (horizontale Richtung)

- Cfz : 1,32 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.060.11 en L.060.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 90%

- Physischer Freier Querschnitt: 76%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 4,53

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0065 aus stranggepresstem Aluminium : 30 x 6,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 261 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0065

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.060HF : 807 mm

- Trägerprofil LD.0065 : Vollflächige Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion

Systemtiefe

- Lamelle L.060HF und Trägerprofil LD.0065 : 87,0 mm

Optionale Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1402- L.060HF + LD.0195

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.060HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminium profile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.060HF aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 60,0 mm

- Profiltiefe : 78,0 mm

- Lamellenabstand : 60,0 mm (16 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 37°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 134.485 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 235 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,23 (horizontale Richtung)

- Cfz : 1,32 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.060.11 en L.060.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 90%

- Physischer Freier Querschnitt: 76%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 4,53

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0195 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 17,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 5.931 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0195

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.060HF : 807 mm

- Trägerprofil LD.195 : 738 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.060HF und Trägerprofil LD.0195 : 98,0 mm

Optionale Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1403- L.060HF + LD.0460

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.060HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminium profile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.060HF aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 60,0 mm

- Profiltiefe : 78,0 mm

- Lamellenabstand : 60,0 mm (16 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 37°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 134.485 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 235 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,23 (horizontale Richtung)

- Cfz : 1,32 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.060.11 en L.060.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 90%

- Physischer Freier Querschnitt: 76%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 4,53

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0460 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 83.348 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0460

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.060HF : 807 mm

- Trägerprofil LD.0460 : 1.780 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.060HF und Trägerprofil LD.0460 : 124,0 mm

Optionale Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1404- L.060HF + LD.0995

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.060HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminium profile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.060HF aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 60,0 mm

- Profiltiefe : 78,0 mm

- Lamellenabstand : 60,0 mm (16 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 37°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 134.485 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 235 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,23 (horizontale Richtung)

- Cfz : 1,32 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.060.11 en L.060.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 90%

- Physischer Freier Querschnitt: 76%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 4,53

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0995 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 97,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 625.740 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0995

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.060HF : 807 mm

- Trägerprofil LD.0995 : 3.486 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.060HF und Trägerprofil LD.0995 : 178,0 mm

Optionale Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1405 - L.060HF + SD.014

Beschreibung
RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.060HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminium profile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.060HF aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 60,0 mm

- Profiltiefe : 78,0 mm

- Lamellenabstand : 60,0 mm (16 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 37°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 134.485 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 235 mm4, bei einer minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,23 (horizontale Richtung)

- Cfz : 1,32 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.060.11 en L.060.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 90%

- Physischer Freier Querschnitt: 76%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 4,53

Unterkonstruktion

- Trägerprofil SD.014 in Kombination mit LD.108 aus stranggepresstem Aluminium : 40 x 14,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy =37.137.10³ mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil SD.014

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.060HF : 807 mm

- Trägerprofil SD.014 : Vollflächige Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion

Systemtiefe

- Lamelle L.060HF und Trägerprofil SD.014 : 95,0 mm

Optionale Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1406- L.060HF + SD.054

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.060HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminium profile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.060HF aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 60,0 mm

- Profiltiefe : 78,0 mm

- Lamellenabstand : 60,0 mm (16 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 37°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 134.485 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 235 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,23 (horizontale Richtung)

- Cfz : 1,32 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.060.11 en L.060.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 90%

- Physischer Freier Querschnitt: 76%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 4,53

Unterkonstruktion

- Trägerprofil SD.054 in Kombination mit LD.108 aus stranggepresstem Aluminium : 40 x 54,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 208,672.10³ mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil SD.054

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.060HF : 807 mm

- Trägerprofil SD.054 : 2.417 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.060HF und Trägerprofil SD.054 : 134,0 mm

Optionale Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1407- L.060HF + SD.100

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.060HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminium profile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.060HF aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 60,0 mm

- Profiltiefe : 78,0 mm

- Lamellenabstand : 60,0 mm (16 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 37°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 134.485 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 235 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,23 (horizontale Richtung)

- Cfz : 1,32 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.060.11 en L.060.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 90%

- Physischer Freier Querschnitt: 76%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 4,53

Unterkonstruktion

- Trägerprofil SD.100 in Kombination mit LD.108 aus stranggepresstem Aluminium : 40 x 100,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 1248,414.10³ mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil SD.100

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.060HF : 807 mm

- Trägerprofil SD.100 : 4.388 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.060HF und Trägerprofil SD.100 : 180,0 mm

Optionale Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1408- L.060HF + LD.0440

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.060HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminium profile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.060HF aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 60,0 mm

- Profiltiefe : 78,0 mm

- Lamellenabstand : 60,0 mm (16 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 37°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 134.485 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 235 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,23 (horizontale Richtung)

- Cfz : 1,32 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.060.11 en L.060.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 90%

- Physischer Freier Querschnitt: 76%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 4,53

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0440 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 83.228 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0440

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.060HF : 807 mm

- Trägerprofil LD.0440 : 1.779 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.060HF und Trägerprofil LD.0440 : 124,0 mm

Optionale Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_1409- L.060HF + LD.1250

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.060HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminium profile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.060HF aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 60,0 mm

- Profiltiefe : 78,0 mm

- Lamellenabstand : 60,0 mm (16 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 37°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 134.485 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 235 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,23 (horizontale Richtung)

- Cfz : 1,32 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.060.11 en L.060.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 90%

- Physischer Freier Querschnitt: 76%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 4,53

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.1250 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 125,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 1.219.444 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.1250

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.060HF : 807 mm

- Trägerprofil LD.1250 : 4.354 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.060HF und Trägerprofil LD.1250 : 205,0 mm

Optionale Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)