440: Couvre-cheminée d’aération

Matériaux :

- Aluminium Al Mg Si 0,5

Traitement de surface:

- Anodisé naturel : 20 à 22 microns

- Thermo laqué en teintes RAL. préparé et ensuite thermo laqué afin de garantir une finition parfaite de 60 à 70 microns

Exécution :

- Bardage, livré en pièces détachées.

Système 411

- Passage d'air visuel 59%

- Lames en forme de Z d'une hauteur de 37,5 mm.

- Les lames sont clippées dans des porteurs de lames en aluminium (30 lames font environ 1 mètre, cadre non compris)

- La distance d'une lame à l'autre s'élève à 20 mm; la profondeur d'encastrement est de 20,5 mm.

- Les lames sont montées sur les profils porteurs en aluminium.

- Ces profils porteurs sont rivetés sur des profils de 46 x 80 mm ou de 40 x 40mm.

- Angles de fixation

Système 421

- Passage d'air visuel 70%

- Lames en forme de Z d'une hauteur de 56 mm

- Les lames sont clippées dans des porteurs de lames en aluminium (20 lames font environ

- 1 mètre, cadre non compris)

- La distance d'une lame à l'autre s'élève à 35 mm; la profondeur d'encastrement est de 41 mm.

- Les lames sont montées sur les profils porteurs en aluminium.

- Ces profils porteurs sont rivetés sur des profils de 46 x 80 mm ou 40 x 40mm.

- Angles de fixation

Quelques possibilités

- Les lames peuvent être découpées en biais de sorte que les profils porteurs et de support ne soient pas visibles.

- Le couvre cheminée peut être pourvu tout autour d'un seuil dépassant de 90 à 110mm.

- Dans le bas, le couvre cheminée peut être pourvu d'une plaque coupefeu et des ouvertures d'apport et d'évacuation requises.

- A l'intérieur le couvre cheminée peut être pourvu de compartiments pour séparer de façon univoque l'apport et l'évacuation d'air.

- Le couvre cheminée peut être livré en une pièce, comme un ensemble ou en pièces détachées, comme bardage.

- Un schéma d'exécution détaillé peut être fourni pour approbation définitive.

Plaque de toiture

- Fabriquée en aluminium

- En option: insonorisation

- Dimensions maximales en une pièce : 900 X 1900 X 1000 mm h

- Autres dimensions disponibles sur demande.