468AK/1: Grille murale, isolation phonique

• Grille composée de profilés en aluminium Al Mg Si 0,5

• Lamelles pourvues d’un matériau absorbant le bruit

• Montage des lamelles en labyrinthe

• Finition: anodisé naturel 20μm ou laquage teintes RAL 60-70μm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Epaisseur d’encastrement 48 mm

• Battée du cadre : 30 mm

• Hauteur variable par pas de 85 mm

• Dimensions minimales : 96 x 96 mm H

• Dimensions maximales : 776 x 776 mm H

• Affaiblissement acoustique Rw (C,Ctr) : 8 (-1,-2) dB

• Vise de fixation fournies

APPLICATIONS

• Grille acoustique pour applications murales

• Applications principales: hôpitaux, écoles, vestiaires de salle de sport,

locaux industriels, …

• Fabrication sur mesure, pas de dimension standard