LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS® CASSETTE

Type 		: ICA.360 / 90° OP MES  (VV-I-2.0601)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®CASSETTE met zonweringslamellen ICARUS®AERO ICA.360 is een structurele zonwering met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige lamellen - tussen twee vlakke kopschotplaten geschroefd. Bevestiging op mes als verticale zonwering.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : staalprofielen corrosiebestendig gebichromateerd, en nadien thermisch gelak

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.360.01 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte : 360 mm

    - Hoogte : 60 mm

    - Diepte (gemonteerd) :  360 mm

    - Stap : 360 mm (2 lamellen op 1 meter)

    - Gemiddelde lamelhelling : 90° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 669 mm

    - Neus-radius : 7 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 171,80788.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 75,6541.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 4 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST5,5 mm

- Kopschotplaten :

- Vlakke kopschotplaten, uit aluminium of staal

- Afmetingen van de kopschotplaten :

    - Breedte :  363 mm

    - Plaatdikte en materiaal, is berekend in functie van de uitkraging, het gewicht van de lamellen en van de plaatselijke windbelasting “qb”

- Kopschotplaten aan uiteinden – boven / beneden, volgens vorm van de toegepaste lamel gelaserd

- Kopschotplaten voorzien van inhaakgedeelte boven en sleufgat voor fixatie beneden – diameter in functie van de afmeting, het gewicht van de lamellen en van de plaatselijke windbelasting “qb”

- Gevelbevestiging :

- Vlakke kopschotplaten voorzien van montagegaten, voor zijdelingse bevestiging op mes

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Systeemeigenschappen :

- RENSON ICARUS®CASSETTE met zonweringslamellen ICARUS®AERO ICA.360 tussen twee vlakke  kopschotplaten geschroefd.

- Afmetingen :

- Maximaal mogelijke afmetingen zijn afhankelijk van de plaatselijke windbelasting “qb”

LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS® CASSETTE

Type 		: ICA.360 / 75° OP MES  (VV-I-2.0602)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®CASSETTE met zonweringslamellen ICARUS®AERO ICA.360 is een structurele zonwering met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige lamellen - tussen twee vlakke kopschotplaten geschroefd. Bevestiging op mes als verticale zonwering.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : staalprofielen corrosiebestendig gebichromateerd, en nadien thermisch gelak

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.360.01 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte : 360 mm

    - Hoogte : 60 mm

    - Diepte (gemonteerd) :  348 mm

    - Stap : 360 mm (2 lamellen op 1 meter)

    - Gemiddelde lamelhelling : 75° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 669 mm

    - Neus-radius : 7 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 171,80788.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 75,6541.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 4 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST5,5 mm

- Kopschotplaten :

- Vlakke kopschotplaten, uit aluminium of staal

- Afmetingen van de kopschotplaten :

    - Breedte :  350 mm

    - Plaatdikte en materiaal, is berekend in functie van de uitkraging, het gewicht van de lamellen en van de plaatselijke windbelasting “qb”

- Kopschotplaten aan uiteinden – boven / beneden, volgens vorm van de toegepaste lamel gelaserd

- Kopschotplaten voorzien van inhaakgedeelte boven en sleufgat voor fixatie beneden – diameter in functie van de afmeting, het gewicht van de lamellen en van de plaatselijke windbelasting “qb”

- Gevelbevestiging :

- Vlakke kopschotplaten voorzien van montagegaten, voor zijdelingse bevestiging op mes

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Systeemeigenschappen :

- RENSON ICARUS®CASSETTE met zonweringslamellen ICARUS®AERO ICA.360 tussen twee vlakke  kopschotplaten geschroefd.

- Afmetingen :

- Maximaal mogelijke afmetingen zijn afhankelijk van de plaatselijke windbelasting “qb”

LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS® CASSETTE

Type 		: ICA.360 / 60° OP MES  (VV-I-2.0603)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®CASSETTE met zonweringslamellen ICARUS®AERO ICA.360 is een structurele zonwering met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige lamellen - tussen twee vlakke kopschotplaten geschroefd. Bevestiging op mes als verticale zonwering.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : staalprofielen corrosiebestendig gebichromateerd, en nadien thermisch gelak

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.360.01 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte : 360 mm

    - Hoogte : 60 mm

    - Diepte (gemonteerd) :  312 mm

    - Stap : 360 mm (2 lamellen op 1 meter)

    - Gemiddelde lamelhelling : 60° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 669 mm

    - Neus-radius : 7 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 171,80788.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 75,6541.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 4 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST5,5 mm

- Kopschotplaten :

- Vlakke kopschotplaten, uit aluminium of staal

- Afmetingen van de kopschotplaten :

    - Breedte :  316 mm

    - Plaatdikte en materiaal, is berekend in functie van de uitkraging, het gewicht van de lamellen en van de plaatselijke windbelasting “qb”

- Kopschotplaten aan uiteinden – boven / beneden, volgens vorm van de toegepaste lamel gelaserd

- Kopschotplaten voorzien van inhaakgedeelte boven en sleufgat voor fixatie beneden – diameter in functie van de afmeting, het gewicht van de lamellen en van de plaatselijke windbelasting “qb”

- Gevelbevestiging :

- Vlakke kopschotplaten voorzien van montagegaten, voor zijdelingse bevestiging op mes

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Systeemeigenschappen :

- RENSON ICARUS®CASSETTE met zonweringslamellen ICARUS®AERO ICA.360 tussen twee vlakke  kopschotplaten geschroefd.

- Afmetingen :

- Maximaal mogelijke afmetingen zijn afhankelijk van de plaatselijke windbelasting “qb”

LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS® CASSETTE

Type 		: ICA.360 / 45° OP MES  (VV-I-2.0604)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®CASSETTE met zonweringslamellen ICARUS®AERO ICA.360 is een structurele zonwering met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige lamellen - tussen twee vlakke kopschotplaten geschroefd. Bevestiging op mes als verticale zonwering.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : staalprofielen corrosiebestendig gebichromateerd, en nadien thermisch gelak

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.360.01 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte : 360 mm

    - Hoogte : 60 mm

    - Diepte (gemonteerd) :  255 mm

    - Stap : 360 mm (2 lamellen op 1 meter)

    - Gemiddelde lamelhelling : 45° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 669 mm

    - Neus-radius : 7 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 171,80788.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 75,6541.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 4 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST5,5 mm

- Kopschotplaten :

- Vlakke kopschotplaten, uit aluminium of staal

- Afmetingen van de kopschotplaten :

    - Breedte :  260 mm

    - Plaatdikte en materiaal, is berekend in functie van de uitkraging, het gewicht van de lamellen en van de plaatselijke windbelasting “qb”

- Kopschotplaten aan uiteinden – boven / beneden, volgens vorm van de toegepaste lamel gelaserd

- Kopschotplaten voorzien van inhaakgedeelte boven en sleufgat voor fixatie beneden – diameter in functie van de afmeting, het gewicht van de lamellen en van de plaatselijke windbelasting “qb”

- Gevelbevestiging :

- Vlakke kopschotplaten voorzien van montagegaten, voor zijdelingse bevestiging op mes

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Systeemeigenschappen :

- RENSON ICARUS®CASSETTE met zonweringslamellen ICARUS®AERO ICA.360 tussen twee vlakke  kopschotplaten geschroefd.

- Afmetingen :

- Maximaal mogelijke afmetingen zijn afhankelijk van de plaatselijke windbelasting “qb”

LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS® CASSETTE

Type 		: ICA.360 / 90° OP BEUGEL  (VV-I-2.0611)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®CASSETTE met zonweringslamellen ICARUS®AERO ICA.360 is een structurele zonwering met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige lamellen - tussen twee vlakke kopschotplaten geschroefd. Bevestiging op beugels als verticale zonwering.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : staalprofielen corrosiebestendig gebichromateerd, en nadien thermisch gelak

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.360.01 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte : 360 mm

    - Hoogte : 60 mm

    - Diepte (gemonteerd) :  360 mm

    - Stap : 360 mm (2 lamellen op 1 meter)

    - Gemiddelde lamelhelling : 90° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 669 mm

    - Neus-radius : 7 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 171,80788.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 75,6541.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 4 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST5,5 mm

- Kopschotplaten :

- Vlakke kopschotplaten, uit aluminium of staal

- Afmetingen van de kopschotplaten :

    - Breedte :  363 mm

    - Plaatdikte en materiaal, is berekend in functie van de uitkraging, het gewicht van de lamellen en van de plaatselijke windbelasting “qb”

- Kopschotplaten aan uiteinden – boven / beneden, volgens vorm van de toegepaste lamel gelaserd

- Kopschotplaten voorzien van inhaakgedeelte boven en sleufgat voor fixatie beneden – diameter in functie van de afmeting, het gewicht van de lamellen en van de plaatselijke windbelasting “qb”

- Gevelbevestiging :

- Vlakke kopschotplaten voorzien van montagegaten, voor bevestiging op beugels

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Systeemeigenschappen :

- RENSON ICARUS®CASSETTE met zonweringslamellen ICARUS®AERO ICA.360 tussen twee vlakke  kopschotplaten geschroefd.

- Afmetingen :

- Maximaal mogelijke afmetingen zijn afhankelijk van de plaatselijke windbelasting “qb”

LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS® CASSETTE

Type 		: ICA.360 / 75° OP BEUGEL  (VV-I-2.0612)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®CASSETTE met zonweringslamellen ICARUS®AERO ICA.360 is een structurele zonwering met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige lamellen - tussen twee vlakke kopschotplaten geschroefd. Bevestiging op beugels als verticale zonwering.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : staalprofielen corrosiebestendig gebichromateerd, en nadien thermisch gelak

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.360.01 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte : 360 mm

    - Hoogte : 60 mm

    - Diepte (gemonteerd) :  348 mm

    - Stap : 360 mm (2 lamellen op 1 meter)

    - Gemiddelde lamelhelling : 75° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 669 mm

    - Neus-radius : 7 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 171,80788.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 75,6541.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 4 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST5,5 mm

- Kopschotplaten :

- Vlakke kopschotplaten, uit aluminium of staal

- Afmetingen van de kopschotplaten :

    - Breedte :  350 mm

    - Plaatdikte en materiaal, is berekend in functie van de uitkraging, het gewicht van de lamellen en van de plaatselijke windbelasting “qb”

- Kopschotplaten aan uiteinden – boven / beneden, volgens vorm van de toegepaste lamel gelaserd

- Kopschotplaten voorzien van inhaakgedeelte boven en sleufgat voor fixatie beneden – diameter in functie van de afmeting, het gewicht van de lamellen en van de plaatselijke windbelasting “qb”

- Gevelbevestiging :

- Vlakke kopschotplaten voorzien van montagegaten, voor bevestiging op beugels

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Systeemeigenschappen :

- RENSON ICARUS®CASSETTE met zonweringslamellen ICARUS®AERO ICA.360 tussen twee vlakke  kopschotplaten geschroefd.

- Afmetingen :

- Maximaal mogelijke afmetingen zijn afhankelijk van de plaatselijke windbelasting “qb”

LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS® CASSETTE

Type 		: ICA.360 / 60° OP BEUGEL  (VV-I-2.0613)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®CASSETTE met zonweringslamellen ICARUS®AERO ICA.360 is een structurele zonwering met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige lamellen - tussen twee vlakke kopschotplaten geschroefd. Bevestiging op beugels als verticale zonwering.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : staalprofielen corrosiebestendig gebichromateerd, en nadien thermisch gelak

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.360.01 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte : 360 mm

    - Hoogte : 60 mm

    - Diepte (gemonteerd) :  312 mm

    - Stap : 360 mm (2 lamellen op 1 meter)

    - Gemiddelde lamelhelling : 60° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 669 mm

    - Neus-radius : 7 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 171,80788.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 75,6541.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 4 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST5,5 mm

- Kopschotplaten :

- Vlakke kopschotplaten, uit aluminium of staal

- Afmetingen van de kopschotplaten :

    - Breedte :  316 mm

    - Plaatdikte en materiaal, is berekend in functie van de uitkraging, het gewicht van de lamellen en van de plaatselijke windbelasting “qb”

- Kopschotplaten aan uiteinden – boven / beneden, volgens vorm van de toegepaste lamel gelaserd

- Kopschotplaten voorzien van inhaakgedeelte boven en sleufgat voor fixatie beneden – diameter in functie van de afmeting, het gewicht van de lamellen en van de plaatselijke windbelasting “qb”

- Gevelbevestiging :

- Vlakke kopschotplaten voorzien van montagegaten, voor bevestiging op beugels

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Systeemeigenschappen :

- RENSON ICARUS®CASSETTE met zonweringslamellen ICARUS®AERO ICA.360 tussen twee vlakke  kopschotplaten geschroefd.

- Afmetingen :

- Maximaal mogelijke afmetingen zijn afhankelijk van de plaatselijke windbelasting “qb”

LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS® CASSETTE

Type 		: ICA.360 / 45° OP BEUGEL  (VV-I-2.0614)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®CASSETTE met zonweringslamellen ICARUS®AERO ICA.360 is een structurele zonwering met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige lamellen - tussen twee vlakke kopschotplaten geschroefd. Bevestiging op beugels als verticale zonwering.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : staalprofielen corrosiebestendig gebichromateerd, en nadien thermisch gelak

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.360.01 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte : 360 mm

    - Hoogte : 60 mm

    - Diepte (gemonteerd) :  255 mm

    - Stap : 360 mm (2 lamellen op 1 meter)

    - Gemiddelde lamelhelling : 45° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 669 mm

    - Neus-radius : 7 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 171,80788.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 75,6541.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 4 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST5,5 mm

- Kopschotplaten :

- Vlakke kopschotplaten, uit aluminium of staal

- Afmetingen van de kopschotplaten :

    - Breedte :  260 mm

    - Plaatdikte en materiaal, is berekend in functie van de uitkraging, het gewicht van de lamellen en van de plaatselijke windbelasting “qb”

- Kopschotplaten aan uiteinden – boven / beneden, volgens vorm van de toegepaste lamel gelaserd

- Kopschotplaten voorzien van inhaakgedeelte boven en sleufgat voor fixatie beneden – diameter in functie van de afmeting, het gewicht van de lamellen en van de plaatselijke windbelasting “qb”

- Gevelbevestiging :

- Vlakke kopschotplaten voorzien van montagegaten, voor bevestiging op beugels

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Systeemeigenschappen :

- RENSON ICARUS®CASSETTE met zonweringslamellen ICARUS®AERO ICA.360 tussen twee vlakke  kopschotplaten geschroefd.

- Afmetingen :

- Maximaal mogelijke afmetingen zijn afhankelijk van de plaatselijke windbelasting “qb”