RENSON LINIUS® L075HF

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES

LINIUS® L.075HF est un système de bardage à ventelles filantes avec les caractéristiques suivantes :

- esthétique

  - protection visuelle

    - vue horizontale fermée par l’utilisation d’un pas de lame qui n’est pas supérieur à la hauteur de la lame

    - pas de lame : 75 mm

    - hauteur de lame : 76 mm

  - lames montées de manière invisible à l’aide de supports de lame en aluminium

- passage d’air

  - surface physique libre : 52 %

  - surface visuelle libre : 75 %

  - caractéristiques aérodynamiques (avec treillis 6 x 6 mm)

    - classe 3 selon la norme EN 13030:2001

    - amenée d’air : K = 1/ce² = 13,13  ;  Ce = 0,276

    - extraction : K = 1/cd² = 14,24  ;  Cd = 0,265

  - à fournir : rapport de test indépendant conformément à la norme 
EN 13030:2001, pour déterminer les caractéristiques aérodynamiques (BSRIA, 61220/1 & 2)

- Etanchéité à l’eau (selon la norme EN 13030:2001)

  - classe B sous 0,5 m/s d’amenée d’air (avec moustiquaire 2,3mm x 2,3mm et seuil)

  - classe C sous 1,5 m/s d’amenée d’air (avec treillis 6 x 6 mm)

  - à fournir : rapport de test indépendant conformément à la norme 
EN 13030:2001, pour déterminer les caractéristiques d’étanchéité à l’eau (BSRIA, 61220/1 & 2)

- Stabilité

  - Force des clips :

    - à fournir : rapport de test indépendant pour déterminer la force des clips (TÜV)

  - Entraxe maximal de la lame par une charge de vent extrême qp (EN1991-1-4) de 
800 Pa : 1600 mm

  - Structure porteuse

    - Type et nombre de profils porteurs à prévoir en fonction de l’entraxe souhaité et de la charge locale du vent

    - De préférence en aluminium, faisant partie du système de bardage à lames filantes

- Matériel :

  - Profils en aluminium extrudé AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - Traitement de surface :

    - Anodisé naturel F1 (20 microns) : prétraité et anodisé OU

    - Thermolaquage polyester en couleur RAL (60 à 80 microns) conformément au standard Qualicoat

- Options

  - Treillis inox/rvs 2,3 x 2,3; 6 x 6 ou 20 x 20 mm, fixé à l’arrière de la structure porteuse

  - Profil de seuil LZ.4140

  - Portes de ventilation montées sur pivots avec lames alignées au système (voir description séparée)