LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS® AERO VAST

Type 		: ICA.200 kopschot met oren (90°)  (HV-I-3.0300)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®AERO ICA.200 is een structurele zonwering met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lensvormige zonweringlamellen, kopsekanten van de lamellen zijn voorzien van twee gelaserde kopschotten met oortjes (90°) voor vaste montage tussen constructieve elementen van het gebouw.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lensvormige lamellen, ICA.200 uit geëxtrudeerd aluminium.

- Afmetingen :

    - Breedte :  200 mm

    - Hoogte : 35 mm

    - Stap en helling : vrij kiesbaar – volgens specificatie van de architect in functie van het systeem.

    - Lensradius : 350 mm

    - Neusradius : 4 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 239,5293.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 11,3538.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,7 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 2 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm.

- Kopschotten :

- Zijdelingse kopschotten ICA.200.14 met oren (90°) voor vaste montage, uit gelaserd aluminium (AlMg3).

- Afmetingen van de kopschotten met oren :

    - Dikte : 4 mm

    - Hoogte (zonder oortjes) :  35  mm

    - Hoogte (met oortjes) :  75 mm

    - Breedte : 200,6 mm

    - Oortjes van de kopschotten voorzien van schroefgaten Ø 8,5 mm, voor bevestiging tussen constructieve elementen van het gebouw.

    - Tussenafstand schroefgaten :  55 mm

- Bevestiging van de kopschotten op lamellen d.m.v. 2x verzonken plaatschroeven DIN 7982 – ST3,9 x 25 mm.

- Gevelbevestiging :

- Bevestiging van de lamellen tussen constructieve elementen van het gebouw, een kant vast en de tegenoverliggende kant los, zodoende de lamellen kunnen dilliteren.

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal.

- Systeemeigenschappen :

- RENSON ICARUS®AERO ICA.200 VAST met zonweringslamellen ICA.200 tussen twee kopschotten met oortjes (90°) geschroefd.

- Afmetingen :

- Maximaal mogelijke afmetingen zijn afhankelijk van de plaatselijke windbelasting “qb”.