DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LINIUS®

VV_L_1_0201 - L.033V + LD.0065

Description
Le système de bardage à lames RENSON LINIUS® L.033V est composé de sections d'aluminium AlMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système comprend des lames de ventilation en V filantes, sans jour et résistantes à l’eau qui sont assemblées facilement et de manière invisible grâce à des clips dans les supports de lames faisant partie du système.

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames 
• Lames en V filantes, résistantes à l’eau L.033V en aluminium extrudé 
• Regendichtheid volgens HEVAC procedure (officieel getest) : classificatie A bij 0 m/s
• Dimensions : 
› Hauteur : 37,6 mm
› Profondeur : 39,6 mm
› Chevauchement : 4,3 mm
› Pas de lame : 33,3 mm (30 lames sur 1 mètre de hauteur )
› Inclinaison moyenne de lame : 62° 
• Moments d’inertie minimum Iy = 19.866 mm4 (axe fort) °; Iz = 10.291 mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,25 mm minimum
• Coefficient de friction: 
› Cfy (déterminé par essais en soufflerie) : 1,4 (sens horizontal)
› Cfz (déterminé par essais en soufflerie) : -0,2 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames L.033.11 en L.033.12 (clips de jointoyage) 
• Surface visuelle libre : 59%
• Surface physique libre : 43%
• Facteur K : 61,04

Structure portante
• Porteur LD.0065 en aluminium extrudé : 30 x 6,5 mm
• Moment d’inertie minimum Iy = 261 mm4
• Supports de lames prémontés sur le porteur LD.0065
• Montage du porteur directement sur la structure portante sous-jacente
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion

Ecartement
• Ecartement maximum pour une pression de vent qb = 800 Pa : 
› Lame L.033V : 819 mm
› Porteur LD.0065: Montage du porteur directement sur la structure porteuse existante

Profondeur 
• Lame L.033HF et porteur LD.0065 : 48,1 mm

Accessoires en option
• Maillage inox 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, fixé à l'arrière de la structure portante
• Profil de seuil LZ.4140 et élément de fixation LZ.4201
• Portes de ventilation pivotantes prémontées avec lames continues linéaires (voir description séparée)

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LINIUS®

VV_L_1_0202 - L.033V + LD.0195

Description
Le système de bardage à lames RENSON LINIUS® L.033V est composé de sections d'aluminium AlMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système comprend des lames de ventilation en V filantes, sans jour et résistantes à l’eau qui sont assemblées facilement et de manière invisible grâce à des clips dans les supports de lames faisant partie du système.

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames 
• Lames en V filantes, résistantes à l’eau L.033V en aluminium extrudé 
• Regendichtheid volgens HEVAC procedure (officieel getest) : classificatie A bij 0 m/s
• Dimensions : 
› Hauteur : 37,6 mm
› Profondeur : 39,6 mm
› Chevauchement : 4,3 mm
› Pas de lame : 33,3 mm (30 lames sur 1 mètre de hauteur )
› Inclinaison moyenne de lame : 62° 
• Moments d’inertie minimum Iy = 19.866 mm4 (axe fort) °; Iz = 10.291 mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,25 mm minimum
• Coefficient de friction: 
› Cfy (déterminé par essais en soufflerie) : 1,4 (sens horizontal)
› Cfz (déterminé par essais en soufflerie) : -0,2 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames L.033.11 en L.033.12 (clips de jointoyage) 
• Surface visuelle libre : 59%
• Surface physique libre : 43%
• Facteur K : 61,04

Structure portante
• Porteur LD.0195 en aluminium extrudé : 36 X 17,5 mm
• Moment d'inertie minimum Iz = 5.931 mm4
• Supports de lames prémontés sur le porteur LD.0195
• Fixation sur les porteurs au moyen d'éléments de fixation LZ.4211 et LZ.4209 ou la platine LZ.4206.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion

Ecartement
• Ecartement maximum pour une pression de vent qb = 800 Pa : 
› Lame L.033V : 819 mm
› Porteur LD.0195 : 676 mm

Profondeur 
• Lame L.033HF et porteur LD.0195 : 59,1 mm

Accessoires en option
• Maillage inox 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, fixé à l'arrière de la structure portante
• Profil de seuil LZ.4140 et élément de fixation LZ.4201
• Portes de ventilation pivotantes prémontées avec lames continues linéaires (voir description séparée)

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LINIUS®

VV_L_1_0203 - L.033V + LD.0460

Description
Le système de bardage à lames RENSON LINIUS® L.033V est composé de sections d'aluminium AlMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système comprend des lames de ventilation en V filantes, sans jour et résistantes à l’eau qui sont assemblées facilement et de manière invisible grâce à des clips dans les supports de lames faisant partie du système.

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames 
• Lames en V filantes, résistantes à l’eau L.033V en aluminium extrudé 
• Regendichtheid volgens HEVAC procedure (officieel getest) : classificatie A bij 0 m/s
• Dimensions : 
› Hauteur : 37,6 mm
› Profondeur : 39,6 mm
› Chevauchement : 4,3 mm
› Pas de lame : 33,3 mm (30 lames sur 1 mètre de hauteur )
› Inclinaison moyenne de lame : 62° 
• Moments d’inertie minimum Iy = 19.866 mm4 (axe fort) °; Iz = 10.291 mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,25 mm minimum
• Coefficient de friction: 
› Cfy (déterminé par essais en soufflerie) : 1,4 (sens horizontal)
› Cfz (déterminé par essais en soufflerie) : -0,2 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames L.033.11 en L.033.12 (clips de jointoyage) 
• Surface visuelle libre : 59%
• Surface physique libre : 43%
• Facteur K : 61,04

Structure portante 
• Porteur LD.0460 en aluminium extrudé : 36 x 44,0 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 83.348 mm4
• Supports de lames prémontés sur le porteur LD.0460
• Fixation sur les porteurs au moyen d'éléments de fixation LZ.4211 et LZ.4209 ou la platine LZ.4206.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion

Ecartement
• Ecartement maximum pour une pression de vent qb = 800 Pa : 
› Lame L.033V : 819 mm
› Porteur LD.0460 : 1.631 mm

Profondeur 
• Lame L.033HF et porteur LD.0460 : 85,5 mm

Accessoires en option
• Maillage inox 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, fixé à l'arrière de la structure portante
• Profil de seuil LZ.4140 et élément de fixation LZ.4201
• Portes de ventilation pivotantes prémontées avec lames continues linéaires (voir description séparée)

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LINIUS®

VV_L_1_0204 - L.033V + LD.0995

Description
Le système de bardage à lames RENSON LINIUS® L.033V est composé de sections d'aluminium AlMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système comprend des lames de ventilation en V filantes, sans jour et résistantes à l’eau qui sont assemblées facilement et de manière invisible grâce à des clips dans les supports de lames faisant partie du système.

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames 
• Lames en V filantes, résistantes à l’eau L.033V en aluminium extrudé 
• Regendichtheid volgens HEVAC procedure (officieel getest) : classificatie A bij 0 m/s
• Dimensions : 
› Hauteur : 37,6 mm
› Profondeur : 39,6 mm
› Chevauchement : 4,3 mm
› Pas de lame : 33,3 mm (30 lames sur 1 mètre de hauteur )
› Inclinaison moyenne de lame : 62° 
• Moments d’inertie minimum Iy = 19.866 mm4 (axe fort) °; Iz = 10.291 mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,25 mm minimum
• Coefficient de friction: 
› Cfy (déterminé par essais en soufflerie) : 1,4 (sens horizontal)
› Cfz (déterminé par essais en soufflerie) : -0,2 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames L.033.11 en L.033.12 (clips de jointoyage) 
• Surface visuelle libre : 59%
• Surface physique libre : 43%
• Facteur K : 61,04

Structure portante
• Porteur LD.0995 en aluminium extrudé : 36 x 97,5 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 625.740 mm4
• Supports de lames prémontés sur le porteur LD.0995
• Fixation sur les porteurs au moyen d'éléments de fixation LZ.4211 et LZ.4209 ou la platine LZ.4206.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion

Ecartement
• Ecartement maximum pour une pression de vent qb = 800 Pa : 
› Lame L.033V : 819 mm
› Porteur LD.0995 : 3.194 mm

Profondeur 
• Lame L.033HF et porteur LD.0995 : 139,1 mm

Accessoires en option
• Maillage inox 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, fixé à l'arrière de la structure portante
• Profil de seuil LZ.4140 et élément de fixation LZ.4201
• Portes de ventilation pivotantes prémontées avec lames continues linéaires (voir description séparée)

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LINIUS®

VV_L_1_0205 - L.033V + SD.014

Description
Le système de bardage à lames RENSON LINIUS® L.033V est composé de sections d'aluminium AlMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système comprend des lames de ventilation en V filantes, sans jour et résistantes à l’eau qui sont assemblées facilement et de manière invisible grâce à des clips dans les supports de lames faisant partie du système.

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames 
• Lames en V filantes, résistantes à l’eau L.033V en aluminium extrudé 
• Regendichtheid volgens HEVAC procedure (officieel getest) : classificatie A bij 0 m/s
• Dimensions : 
› Hauteur : 37,6 mm
› Profondeur : 39,6 mm
› Chevauchement : 4,3 mm
› Pas de lame : 33,3 mm (30 lames sur 1 mètre de hauteur )
› Inclinaison moyenne de lame : 62° 
• Moments d’inertie minimum Iy = 19.866 mm4 (axe fort) °; Iz = 10.291 mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,25 mm minimum
• Coefficient de friction: 
› Cfy (déterminé par essais en soufflerie) : 1,4 (sens horizontal)
› Cfz (déterminé par essais en soufflerie) : -0,2 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames L.033.11 en L.033.12 (clips de jointoyage) 
• Surface visuelle libre : 59%
• Surface physique libre : 43%
• Facteur K : 61,04

Structure portante
• Porteur SD.014 en combinaison avec LD.108, en aluminium extrudé : 40 x 14,5 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 37,137 x 103 mm4
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.014
• Montage du porteur directement sur la structure portante sous-jacente
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion

Ecartement
• Ecartement maximum pour une pression de vent qb = 800 Pa : 
› Lame L.033V : 819 mm
› Porteur SD.014 : Montage du porteur directement sur la structure porteuse existante

Profondeur 
• Lame L.033HF et porteur SD.014 : 56,1 mm

Accessoires en option
• Maillage inox 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, fixé à l'arrière de la structure portante
• Profil de seuil LZ.4140 et élément de fixation LZ.4201
• Portes de ventilation pivotantes prémontées avec lames continues linéaires (voir description séparée)

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LINIUS®

VV_L_1_0206 - L.033V + SD.054

Description
Le système de bardage à lames RENSON LINIUS® L.033V est composé de sections d'aluminium AlMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système comprend des lames de ventilation en V filantes, sans jour et résistantes à l’eau qui sont assemblées facilement et de manière invisible grâce à des clips dans les supports de lames faisant partie du système.

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames 
• Lames en V filantes, résistantes à l’eau L.033V en aluminium extrudé 
• Regendichtheid volgens HEVAC procedure (officieel getest) : classificatie A bij 0 m/s
• Dimensions : 
› Hauteur : 37,6 mm
› Profondeur : 39,6 mm
› Chevauchement : 4,3 mm
› Pas de lame : 33,3 mm (30 lames sur 1 mètre de hauteur )
› Inclinaison moyenne de lame : 62° 
• Moments d’inertie minimum Iy = 19.866 mm4 (axe fort) °; Iz = 10.291 mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,25 mm minimum
• Coefficient de friction: 
› Cfy (déterminé par essais en soufflerie) : 1,4 (sens horizontal)
› Cfz (déterminé par essais en soufflerie) : -0,2 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames L.033.11 en L.033.12 (clips de jointoyage) 
• Surface visuelle libre : 59%
• Surface physique libre : 43%
• Facteur K : 61,04

Structure portante
• Porteur SD.054 en combinaison avec LD.108, en aluminium extrudé : 40 x 54,0 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672 x 103 mm4
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.054
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion

Ecartement
• Ecartement maximum pour une pression de vent qb = 800 Pa : 
› Lame L.033V : 819 mm
› Porteur SD.054 : 2.215 mm

Profondeur 
• Lame L.033HF et porteur SD.054 : 95,6 mm

Accessoires en option
• Maillage inox 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, fixé à l'arrière de la structure portante
• Profil de seuil LZ.4140 et élément de fixation LZ.4201
• Portes de ventilation pivotantes prémontées avec lames continues linéaires (voir description séparée)

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LINIUS®

VV_L_1_0207 - L.033V + SD.100

Description
Le système de bardage à lames RENSON LINIUS® L.033V est composé de sections d'aluminium AlMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système comprend des lames de ventilation en V filantes, sans jour et résistantes à l’eau qui sont assemblées facilement et de manière invisible grâce à des clips dans les supports de lames faisant partie du système.

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames 
• Lames en V filantes, résistantes à l’eau L.033V en aluminium extrudé 
• Regendichtheid volgens HEVAC procedure (officieel getest) : classificatie A bij 0 m/s
• Dimensions : 
› Hauteur : 37,6 mm
› Profondeur : 39,6 mm
› Chevauchement : 4,3 mm
› Pas de lame : 33,3 mm (30 lames sur 1 mètre de hauteur )
› Inclinaison moyenne de lame : 62° 
• Moments d’inertie minimum Iy = 19.866 mm4 (axe fort) °; Iz = 10.291 mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,25 mm minimum
• Coefficient de friction: 
› Cfy (déterminé par essais en soufflerie) : 1,4 (sens horizontal)
› Cfz (déterminé par essais en soufflerie) : -0,2 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames L.033.11 en L.033.12 (clips de jointoyage) 
• Surface visuelle libre : 59%
• Surface physique libre : 43%
• Facteur K : 61,04

Structure portante 
• Porteur SD.100 en combinaison avec LD.108, en aluminium extrudé: 40 x 100,0 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 1248,414 x 103 mm4
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.100
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion

Ecartement
• Ecartement maximum pour une pression de vent qb = 800 Pa : 
› Lame L.033V : 819 mm
› Porteur SD.100 : 4.021 mm

Profondeur 
• Lame L.033HF et porteur SD.100 : 122,5 mm

Accessoires en option
• Maillage inox 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, fixé à l'arrière de la structure portante
• Profil de seuil LZ.4140 et élément de fixation LZ.4201
• Portes de ventilation pivotantes prémontées avec lames continues linéaires (voir description séparée)