LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS®AERO BEWEEGBAAR

Type 		: ICA.360 – BEWEEGBAAR (VB-I-0.0601)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®AERO BEWEEGBAAR ICA.360 is een structurele zonwering van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lensvormige zonweringslamellen, draaibaar uitgevoerd rond hun assen, bediening dmv roestvrije elektrische motoren voor buitentoepassingen, waarbij de lamellen kunnen georiënteerd worden naar gelang de stand van de zon. Het systeem is volledig corrosievrij en kan zowel in verticale als in horizontale modules gemonteerd worden.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lensvormige lamellen, ICA.360 uit geëxtrudeerd aluminium.

- Afmetingen :

    - Breedte :  360 mm

    - Hoogte : 60 mm

    - Draaibereik : open positie - 90° naar gesloten positie.

    - Stap : vrij kiesbaar – volgens specificatie van de architect in functie van het systeem.

    - Lensradius : 669 mm

    - Neusradius : 7 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 171,80788.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 75,6541.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 4 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST5,5 mm.

- Kopse kanten van de lamelle zijn afgewerkt met gelaserde kopschotten in aluminium (AlMg3) :

    - ICA.360.12 (5 mm materiaaldikte) zonder bediening, met 4 verzonken schroefgaten voor bevestiging op de lamel.

    - ICA.360.13 (5 mm materiaaldikte) met bediening voor aansluiting van de bedieningsstang/-lat (bedieningskant vrij kiesbaar) en 4 verzonken schroefgaten voor bevestiging op de lamel.

    - Kopschotten voorzien van RVS-draaiassen Ø15 mm lang en Ø15 mm kort, bevestiging dmv borgmoeren M10 DIN 985 – niet zichtbare bevestiging binnen in de lamel

- Eenvoudige montage van de lamel in zijdelingse lagerbussen dmv inhangenprincipe met lange en korte draaias en  aansluitende borging met borgring Ø 15 mm die op de lange draaias geclipst wordt.

- Bewegingskit :

- Bewegingskit IMA.360 bestaat uit :

    - 2 zijdelingse lagerbussen, voor gaten Ø 20 mm – UV- en weerbestendig.

    - 2 RSV-draaiassen Ø 15 mm (1x lang en 1x kort) en 2 borgmoeren DIN985-M10 gecoat.

    - 1 kunststof borgring voor as Ø 15 mm, lengte 18 mm.

    - 1 overbrengingsas Ø 8 mm – M6, met borgmoer DIN985-M6 gecoat en kunststofsluitring DIN-1 A-M8.

- Motorbediening :

- Elektrische aandrijving met een uitschuivende en regelbare stang – naargelang de grootte en aantal te bewegen lamellen (gewicht) wordt tussen verschillende types motoren (slag en drukkracht) gekozen.

- Spanning van de motoren : 230VAC

- Beschermingsgraad van de motoren : IP65 - motoren zijn “CE” gekeurd.

- Bevestiging dmv Inox motorsteun, dikte 5 mm IM.9201

- Afmetingen :

- Maximaal mogelijke afmetingen zijn afhankelijk van de plaatselijke windbelasting “qb”

- Optionele toebehoren :

- Draagprofielen voor bevestiging van de lamellen, uitvoering volgens de gekozen specificaties. Deze draagprofielen zijn echter van secundaire aard, dwz niet zelfdragend en dienen adequaat worden bevestigd op een primaire draagstructuur.

- Overbrengingsstang/-lat, , uitvoering volgens de gekozen specificaties.