AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

Typ 		: L.066 mit Träger LD.0065 (VV-L-1.0901)

Beschreibung :

Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066 besteht aus verschiedene aus stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen :

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium Vorbehandelung:

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung :

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend  thermisch beschichtet

Systemausführung :

- Lamellen :

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, L.066.01 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

    - Profilhöhe :  76,5 mm

    - Profiltiefe : 55,0 mm

    - Überlappung : 10,5 mm

    - Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

    - Durchschnittliche Lamellenneigung : 55°

- Minimum Tragheitsmoment Iy = 131.340 mm4 (starke Achslinie) ;  Iz = 2.610 mm4, bei einer  minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

    - Cfy (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  1,27 (horizontale Richtung)

    - Cfz (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  0,71 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 und L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt : 70%

- Physischer Freier Querschnitt : 47%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 13,62

- Unterkonstruktion :

- Trägerprofil LD.0065 aus stranggepresstem Aluminium : 30 x 6,5 mm

- Minimum Trägheidsmoment Iy = 261 mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil LD.0065

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

- Überspannung :

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systemes, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

    - Lamelle L.066.01 :  1.616 mm

    - Trägerrofil LD.0065 :  Vollflächige Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion

- Systemtiefe :

- Lamelle L.066.01 und Trägerprofil LD.0065 : 64,0 mm

- Optionelles Zubehör :

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

Typ 		: L.066 mit Träger LD.0195 (VV-L-1.0902)

Beschreibung :

Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066 besteht aus verschiedene aus stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen :

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium Vorbehandelung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung :

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend  thermisch beschichtet

Systemausführung :

- Lamellen :

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, L.066.01 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

    - Profilhöhe :  76,5 mm

    - Profiltiefe : 55,0 mm

    - Überlappung : 10,5 mm

    - Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

    - Durchschnittliche Lamellenneigung : 55°

- Minimum Tragheitsmoment Iy = 131.340 mm4 (starke Achslinie) ;  Iz = 2.610 mm4, bei einer  minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

    - Cfy (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  1,27 (horizontale Richtung)

    - Cfz (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  0,71 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 und L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt : 70%

- Physischer Freier Querschnitt : 47%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 13,62

- Unterkonstruktion :

- Trägerprofil LD.0195 aus extrudiertem Aluminium : 36 x 17,5 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iz = 5.931 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0195

- Befestigung der Trägerprofile mit Befestigungselementen LZ.4211 und LZ.4209 oder gleitendem Befestigungselement LZ.4206

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

- Überspannung :

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systemes, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

    - Lamelle L.066.01 :  1.616 mm

    - Trägerrofil LD.0195 :  538 mm

- Systemtiefe :

- Lamelle L.066.01 und Trägerprofil LD.0195 : 75,0 mm

- Optionelles Zubehör :

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

Typ 		: L.066 mit Träger LD.0460 (VV-L-1.0903)

Beschreibung :

Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066 besteht aus verschiedene aus stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen :

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium Vorbehandelung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung :

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend  thermisch beschichtet

Systemausführung :

- Lamellen :

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, L.066.01 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

    - Profilhöhe :  76,5 mm

    - Profiltiefe : 55,0 mm

    - Überlappung : 10,5 mm

    - Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

    - Durchschnittliche Lamellenneigung : 55°

- Minimum Tragheitsmoment Iy = 131.340 mm4 (starke Achslinie) ;  Iz = 2.610 mm4, bei einer  minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

    - Cfy (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  1,27 (horizontale Richtung)

    - Cfz (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  0,71 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 und L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt : 70%

- Physischer Freier Querschnitt : 47%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 13,62

- Unterkonstruktion :

- Trägerprofil LD.0460 aus extrudiertem Aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iz = 83.348 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0460

- Befestigung der Trägerprofile mit Befestigungselementen LZ.4211 und LZ.4209 oder gleitendem Befestigungselement LZ.4206

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

- Überspannung :

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systemes, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

    - Lamelle L.066.01 :  1.616 mm

    - Trägerrofil LD.0460 :  1.330 mm

- Systemtiefe :

- Lamelle L.066.01 und Trägerprofil LD.0460 : 101,0 mm

- Optionelles Zubehör :

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

Typ 		: L.066 mit Träger LD.0995 (VV-L-1.0904)

Beschreibung :

Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066 besteht aus verschiedene aus stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen :

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium Vorbehandelung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung :

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend  thermisch beschichtet

Systemausführung :

- Lamellen :

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, L.066.01 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

    - Profilhöhe :  76,5 mm

    - Profiltiefe : 55,0 mm

    - Überlappung : 10,5 mm

    - Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

    - Durchschnittliche Lamellenneigung : 55°

- Minimum Tragheitsmoment Iy = 131.340 mm4 (starke Achslinie) ;  Iz = 2.610 mm4, bei einer  minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

    - Cfy (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  1,27 (horizontale Richtung)

    - Cfz (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  0,71 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 und L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt : 70%

- Physischer Freier Querschnitt : 47%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 13,62

- Unterkonstruktion :

- Trägerprofil LD.0995 aus extrudiertem Aluminium : 36 x 97,5 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iz = 625.740 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0995

- Befestigung der Trägerprofile mit Befestigungselementen LZ.4211 und LZ.4209 oder gleitendem Befestigungselement LZ.4206

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

- Überspannung :

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systemes, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

    - Lamelle L.066.01 :  1.616 mm

    - Trägerrofil LD.0995 :  2.475 mm

- Systemtiefe :

- Lamelle L.066.01 und Trägerprofil LD.0995 : 155,0 mm

- Optionelles Zubehör :

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

Typ 		: L.066 mit Träger SD.014 (VV-L-1.0905)

Beschreibung :

Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066 besteht aus verschiedene aus stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen :

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium Vorbehandelung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung :

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend  thermisch beschichtet

Systemausführung :

- Lamellen :

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, L.066.01 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

    - Profilhöhe :  76,5 mm

    - Profiltiefe : 55,0 mm

    - Überlappung : 10,5 mm

    - Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

    - Durchschnittliche Lamellenneigung : 55°

- Minimum Tragheitsmoment Iy = 131.340 mm4 (starke Achslinie) ;  Iz = 2.610 mm4, bei einer  minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

    - Cfy (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  1,27 (horizontale Richtung)

    - Cfz (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  0,71 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 und L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt : 70%

- Physischer Freier Querschnitt : 47%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 13,62

- Unterkonstruktion :

- Trägerprofil SD.014 in Kombination mit LD.108, aus extrudiertem Aluminium: 40 x 14,5 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iy = 37,137 x 103 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil SD.014

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

- Überspannung :

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systemes, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

    - Lamelle L.066.01 :  1.616 mm

    - Trägerrofil SD.014 :  Vollflächige Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion

- Systemtiefe :

- Lamelle L.066.01 und Trägerprofil SD.014 : 72,0 mm

- Optionelles Zubehör :

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

Typ 		: L.066 mit Träger SD.054 (VV-L-1.0906)

Beschreibung :

Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066 besteht aus verschiedene aus stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen :

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium Vorbehandelung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung :

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend  thermisch beschichtet

Systemausführung :

- Lamellen :

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, L.066.01 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

    - Profilhöhe :  76,5 mm

    - Profiltiefe : 55,0 mm

    - Überlappung : 10,5 mm

    - Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

    - Durchschnittliche Lamellenneigung : 55°

- Minimum Tragheitsmoment Iy = 131.340 mm4 (starke Achslinie) ;  Iz = 2.610 mm4, bei einer  minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

    - Cfy (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  1,27 (horizontale Richtung)

    - Cfz (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  0,71 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 und L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt : 70%

- Physischer Freier Querschnitt : 47%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 13,62

- Unterkonstruktion :

- Trägerprofil SD.054 in Kombination mit LD.108, aus extrudiertem Aluminium: 40 x 54,0 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iy = 208,672 x 103 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil SD.054

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

- Überspannung :

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systemes, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

    - Lamelle L.066.01 :  1.616 mm

    - Trägerrofil SD.054 :  1.806 mm

- Systemtiefe :

- Lamelle L.066.01 und Trägerprofil SD.054 : 111,0 mm

- Optionelles Zubehör :

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

Typ 		: L.066 mit Träger SD.100 (VV-L-1.0907)

Beschreibung :

Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066 besteht aus verschiedene aus stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen :

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium Vorbehandelung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung :

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend  thermisch beschichtet

Systemausführung :

- Lamellen :

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, L.066.01 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

    - Profilhöhe :  76,5 mm

    - Profiltiefe : 55,0 mm

    - Überlappung : 10,5 mm

    - Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

    - Durchschnittliche Lamellenneigung : 55°

- Minimum Tragheitsmoment Iy = 131.340 mm4 (starke Achslinie) ;  Iz = 2.610 mm4, bei einer  minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

    - Cfy (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  1,27 (horizontale Richtung)

    - Cfz (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  0,71 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 und L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt : 70%

- Physischer Freier Querschnitt : 47%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 13,62

- Unterkonstruktion :

- Trägerprofil SD.100 in Kombination mit LD.108, aus extrudiertem Aluminium: 40 x 100,0 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iy = 1248,414 x 103 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil SD.100

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

- Überspannung :

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systemes, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

    - Lamelle L.066.01 :  1.616 mm

    - Trägerrofil SD.100 :  3.279 mm

- Systemtiefe :

- Lamelle L.066.01 und Trägerprofil SD.100 : 157,0 mm

- Optionelles Zubehör :

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

Typ 		: L.066 mit Träger LD.0440 (VV-L-1.0908)

Beschreibung :

Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066 besteht aus verschiedene aus stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen :

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium Vorbehandelung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung :

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend  thermisch beschichtet

Systemausführung :

- Lamellen :

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, L.066.01 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

    - Profilhöhe :  76,5 mm

    - Profiltiefe : 55,0 mm

    - Überlappung : 10,5 mm

    - Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

    - Durchschnittliche Lamellenneigung : 55°

- Minimum Tragheitsmoment Iy = 131.340 mm4 (starke Achslinie) ;  Iz = 2.610 mm4, bei einer  minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

    - Cfy (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  1,27 (horizontale Richtung)

    - Cfz (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  0,71 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 und L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt : 70%

- Physischer Freier Querschnitt : 47%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 13,62

- Unterkonstruktion :

- Trägerprofil LD.0440 aus extrudiertem Aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iz = 83.228 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0440

- Befestigung der Trägerprofile mit Befestigungselementen LZ.4211 und LZ.4209 oder gleitendem Befestigungselement LZ.4206

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

- Überspannung :

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systemes, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

    - Lamelle L.066.01 :  1.616 mm

    - TrägerProfil LD.0440 :  1.397 mm

- Systemtiefe :

- Lamelle L.066.01 und Trägerprofil LD.0440 : 101,0 mm

- Optionelles Zubehör :

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

Typ 		: L.066 mit Träger LD.1250 (VV-L-1.0909)

Beschreibung :

Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066 besteht aus verschiedene aus stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen :

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium Vorbehandelung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung :

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend  thermisch beschichtet

Systemausführung :

- Lamellen :

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, L.066.01 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

    - Profilhöhe :  76,5 mm

    - Profiltiefe : 55,0 mm

    - Überlappung : 10,5 mm

    - Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

    - Durchschnittliche Lamellenneigung : 55°

- Minimum Tragheitsmoment Iy = 131.340 mm4 (starke Achslinie) ;  Iz = 2.610 mm4, bei einer  minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

    - Cfy (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  1,27 (horizontale Richtung)

    - Cfz (Wert ermittelt durch offizielle Tests im Windkanal) :  0,71 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 und L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt : 70%

- Physischer Freier Querschnitt : 47%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 13,62

- Unterkonstruktion :

- Trägerprofil LD.1250 aus extrudiertem Aluminium : 36 x 125,0 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iz = 1..219.444 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.1250

- Befestigung der Trägerprofile mit Befestigungselementen LZ.4211 und LZ.4209 oder gleitendem Befestigungselement LZ.4206

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

- Überspannung :

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systemes, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

    - Lamelle L.066.01 :  1.616 mm

    - TrägerProfil LD.1250 : 3.300 mm

- Systemtiefe :

- Lamelle L.066.01 und Trägerprofil LD.1250 : 182,0 mm

- Optionelles Zubehör :

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)