AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_3201 - L.050.00 + LD.0065

Beschreibung
RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050.00 besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen – licht geknikt, mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – licht geknikt, L.050.00 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 56,0 mm

- Profiltiefe : 41,0 mm

- Überlappung : 6,0 mm

- Lamellenabstand : 50,0 mm (20 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 54°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 52.319 mm4 (starke Achslinie) ; Iz = 1.069 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,28 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,74 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.050.11 en L.050.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt : 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 49%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 12,57

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0065 aus stranggepresstem Aluminium : 30 x 6,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 261 mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil LD.0065

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.050.00 : 1.202 mm

- Trägerprofil LD.0065 : Vollflächige Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion

Systemtiefe

- Lamelle L.050.00 und Trägerprofil LD.0065 : 49,5 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_3202 - L.050.00 + LD.0195

Beschreibung
RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050.00 besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen – licht geknikt, mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – licht geknikt, L.050.00 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 56,0 mm

- Profiltiefe : 41,0 mm

- Überlappung : 6,0 mm

- Lamellenabstand : 50,0 mm (20 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 54°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 52.319 mm4 (starke Achslinie) ; Iz = 1.069 mm4, bei einer minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,28 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,74 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.050.11 en L.050.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt : 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 49%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 12,57

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0195 aus stranggepresstem Aluminium : 30 x 17,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 5.931 mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil LD.0195

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.050.00 : 1.202 mm

- Trägerprofil LD.0195 : 637 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.050.00 und Trägerprofil LD.0195 : 60,5 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_3203 - L.050.00 + LD.0460

Beschreibung
RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050.00 besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen – licht geknikt, mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – licht geknikt, L.050.00 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 56,0 mm

- Profiltiefe : 41,0 mm

- Überlappung : 6,0 mm

- Lamellenabstand : 50,0 mm (20 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 54°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 52.319 mm4 (starke Achslinie) ; Iz = 1.069 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,28 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,74 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.050.11 en L.050.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt : 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 49%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 12,57

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0460 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 83.348 mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil LD.0460

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.050.00 : 1.202 mm

- Trägerprofil LD.0460 : 1.538 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.050.00 und Trägerprofil LD.0460 : 87,0 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_3204 - L.050.00 + LD.0995

Beschreibung
RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050.00 besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen – licht geknikt, mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – licht geknikt, L.050.00 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 56,0 mm

- Profiltiefe : 41,0 mm

- Überlappung : 6,0 mm

- Lamellenabstand : 50,0 mm (20 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 54°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 52.319 mm4 (starke Achslinie) ; Iz = 1.069 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,28 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,74 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.050.11 en L.050.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt : 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 49%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 12,57

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0995 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 97,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 625.740 mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil LD.0995

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.050.00 : 1.202 mm

- Trägerprofil LD.0995 : 3.012 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.050.00 und Trägerprofil LD.0995 : 140,5 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_3205 - L.050.00 + SD.014

Beschreibung
RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050.00 besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen – licht geknikt, mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – licht geknikt, L.050.00 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 56,0 mm

- Profiltiefe : 41,0 mm

- Überlappung : 6,0 mm

- Lamellenabstand : 50,0 mm (20 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 54°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 52.319 mm4 (starke Achslinie) ; Iz = 1.069 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,28 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,74 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.050.11 en L.050.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt : 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 49%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 12,57

Unterkonstruktion

- Trägerprofil SD.014 in Kombination mit LD.108 aus stranggepresstem Aluminium : 40 x 14,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 37,137.10³ mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil SD.014

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.050.00 : 1.202 mm

- Trägerprofil SD.014 : Vollflächige Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion

Systemtiefe

- Lamelle L.050.00 und Trägerprofil SD.014 : 57,5 mm

Optionelles Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_3206 - L.050.00 + SD.054

Beschreibung
RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050.00 besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen – licht geknikt, mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – licht geknikt, L.050.00 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 56,0 mm

- Profiltiefe : 41,0 mm

- Überlappung : 6,0 mm

- Lamellenabstand : 50,0 mm (20 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 54°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 52.319 mm4 (starke Achslinie) ; Iz = 1.069 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,28 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,74 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.050.11 en L.050.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt : 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 49%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 12,57

Unterkonstruktion

- Trägerprofil SD.054 in Kombination mit LD.108  aus stranggepresstem Aluminium : 40 x 54,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 208,672.10³ mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil SD.054

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.050.00 : 1.202 mm

- Trägerprofil SD.054 : 2.089 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.050.00 und Trägerprofil SD.014 : 97,0 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_3206 - L.050.00 + SD.100

Beschreibung
RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050.00 besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen – licht geknikt, mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – licht geknikt, L.050.00 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 56,0 mm

- Profiltiefe : 41,0 mm

- Überlappung : 6,0 mm

- Lamellenabstand : 50,0 mm (20 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 54°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 52.319 mm4 (starke Achslinie) ; Iz = 1.069 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,28 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,74 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.050.11 en L.050.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt : 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 49%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 12,57

Unterkonstruktion

- Trägerprofil SD.100 in Kombination mit LD.108  aus stranggepresstem Aluminium : 40 x 100,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 1248,414.10³ mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil SD.100

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.050.00 : 1.202 mm

- Trägerprofil SD.100 : 3.792 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.050.00 und Trägerprofil SD.100 : 143,0 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_3208 - L.050.00 + LD.0440

Beschreibung
RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050.00 besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen – licht geknikt, mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – licht geknikt, L.050.00 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 56,0 mm

- Profiltiefe : 41,0 mm

- Überlappung : 6,0 mm

- Lamellenabstand : 50,0 mm (20 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 54°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 52.319 mm4 (starke Achslinie) ; Iz = 1.069 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,28 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,74 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.050.11 en L.050.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt : 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 49%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 12,57

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0440 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 83.228 mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil LD.0440

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.050.00 : 1.202 mm

- Trägerprofil LD.0440 : 1.537 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.050.00 und Trägerprofil LD.0440 : 87,0 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_3209 - L.050.00 + LD.1250

Beschreibung
RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.050.00 besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen – licht geknikt, mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – licht geknikt, L.050.00 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 56,0 mm

- Profiltiefe : 41,0 mm

- Überlappung : 6,0 mm

- Lamellenabstand : 50,0 mm (20 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 54°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 52.319 mm4 (starke Achslinie) ; Iz = 1.069 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,28 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,74 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.050.11 en L.050.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt : 70%

- Physischer Freier Querschnitt: 49%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 12,57

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.1250 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 125,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 1.219.444 mm4

- Lamellenhalter vorgemontiert auf dem Trägerprofil LD.1250

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.050.00 : 1.202 mm

- Trägerprofil LD.1250 : 3.762 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.050.00 und Trägerprofil LD.1250 : 168,0 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)