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AUSSCHREIBUNGSTEXT

469 Invisido®
Türgitter - Durchfuhröffnung

HERSTELLER

Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

Tel. +49 (0)406 687 0140, architektensupport@renson.net, www.renson.eu
Serie

Ästhetisches

Türgitter

zur Montage auf der Tür

typ
469

Beschreibung

Das diskrete Türgitter 469 Invisido® ist ein Durchführungsgitter aus zwei Teilen, das oben auf die stumpfe Tür angebracht wird.

Das 469 Invisido® besteht aus Profilen aus extrudiertem Aluminium, die über die Türverkleidung und unter den Türrahmen geschraubt werden, und zwar über die gesamte Länge von Türverkleidung und Türrahmen.

Die Türverkleidung muss gemäß den Montagerichtlinien gekürzt oder ausgefräst werden. Mithilfe der vorgebohrten Löcher im 469 Invisido® kann dieses schnell auf Türverkleidung oder Türrahmen festgeschraubt werden. Die Schrauben sind hinter einem schalldämmenden Schaumstoff verborgen.

Es gibt verschiedene Standardausführungen (Länge 725 mm, 825 mm, 925 mm), nämlich für 730 mm, 830 mm und 930 mm breite Türen; auf Anfrage sind auch andere Größen erhältlich.

Die Endbearbeitung der Profile kann mittels Eloxierung (naturfarbig) oder durch Pulverbeschichtung (alle möglichen RAL-Farben) erfolgen. 

An den Enden der Profile werden Endkappen angebracht, standardmäßig in weiß, schwarz, creme oder grau (je nach Farbe des Profils); auf Anfrage sind jedoch auch andere Farben möglich. 

Dank der speziellen Formgebung ist praktisch kein Durchblick von einem Zimmer ins andere möglich (abhängig von der Montageweise).

Das 469 Invisido® eignet sich nur für Innentüren und sorgt für einen garantierten Luftstrom von einem Raum zum nächsten.

Das 469 Invisido® kann einfach mit Bürste oder Staubsauger gereinigt werden.

Material und Endbearbeitung

Profil: Aluminium AlMgSi 0.5 (gemäß EN 12020-2 und EN AW-6063)

Endbearbeitung: naturfarbig (E6/EV1) eloxiert (20 Mikron) oder pulverbeschichtet (60 - 70 Mikron) in allen möglichen RAL-Farben 

Endkappen: ASA-Polymer Typ Luran S (farbecht, witterungs- und UV-beständig)

Farbe Endkappen: weiß, schwarz, creme, grau, andere Farben in der Masse oder in der Farbe des Profils lackiert auf Anfrage

Akustisches Dämmungsmaterial: absorbierender Schaumkunststoff

Abmessungen

Profilbreite

: 30 mm
Profilhöhe

: 13 mm 

Standardlängen

: 725 mm (Typ 730), 825 mm (Typ 830), 925 mm(Typ 930)
Minimallänge
 
: 300 mm 

Maximallänge

: 2000 mm

montage

Die Montage muss gemäß den Montageanweisungen erfolgen. Verwenden Sie Schrauben, die für die Art der Unterlage geeignet sind (die mitgelieferten Schrauben sind möglicherweise nicht geeignet).

Anmerkung: Abhängig von Türdicken, Türbreiten und gewünschtem Volumenstrom kann eine abweichende Montage erforderlich sein.

optionen

Keine Optionen erhältlich

technische Eigenschaften

469 INVISIDO®  - 830 mm STANDARDINSTALLATION

Volumenstrom:  

· Q bei 1 Pa: 
17,6 m³/h/m (4,9 dm³/s/m)

· Q bei 2 Pa: 
25,3 m³/h/m (7,0 dm³/s/m)

· Q bei 10 Pa: 
58,8 m³/h/m (16,3 dm³/s/m)

· Q bei 20 Pa:
84,7 m³/h/m (23,5 dm³/s/m)

Schalldämmung Dn,e,w (C;Ctr): 
28 (-1;0) dB

normen

Dieses Produkt wurde gemäß den folgenden Normen hergestellt, entspricht den folgenden Normen und/oder wurde gemäß den folgenden Normen geprüft:

EN 13141-1

EN ISO 140-10

EN ISO 717-1

EN 12020-2

EN AW 6063 T66

NBN D50-001

NEN 1087

RENSON behält sich das Recht zu technischen Änderungen vor.
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