468AK/1: Muurrooster, geluiddempend

PRODUCT

• Rooster vervaardigd uit aluminium profielen Al Mg Si 0,5

• Lamellen met geluidabsorberend materiaal

• Labyrintopbouw van de lamellen

• Afwerking : geanodiseerd 20μm of gepoederlakt RAL 60-70μm

TECHNISCHE KENMERKEN

• Rooster met bouwdiepte van 38 mm

• Aanslag van het kader: 30 mm

• Hoogte in stappen van 85 mm

• Minimale maten: 96 x 96 mm H

• Maximale maten: 776 x 776 mm H

• Geluiddemping: Rw (C,Ctr) : 8 (-1,-2) dB

• Bevestiging dmv meegeleverde schroeven

TOEPASSINGEN

• Akoestisch rooster voor muurtoepassingen

• Hoofd toepassingen: hospitalen, scholen, kleedruimtes van sporthal, …

• Maatwerk, geen standaard maten