AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_2401 - L.066.21 + LD.0065

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066.21 ist einästhetische Lamel für Fassadenverkleidung/Sonnenschutz. Das System verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lamellen, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- - Röhrenförmig klipslamellen, L.066.21 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 46,0 mm

- Profiltiefe : 31,0 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 57°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 28.932 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 897 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,50 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,76 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 92%

- Physischer Freier Querschnitt: 50%

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0065 aus extrudiertem Aluminium : 36x 6,5 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iz = 261 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0065

- Befestigung der Trägerprofile mit Befestigungselementen LZ.4211 und LZ.4209 oder gleitendem Befestigungselement LZ.4206

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066.21 : 1082 mm

- Trägerprofil LD.0065 : Vollflächige Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion

Systemtiefe

- Lamelle L.066.21 und Trägerprofil LD.0065 : 39 ,5 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_2402 - L.066.21 + LD.0195

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066.21 ist einästhetische Lamel für Fassadenverkleidung/Sonnenschutz. Das System verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lamellen, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- - Röhrenförmig klipslamellen, L.066.21 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 46,0 mm

- Profiltiefe : 31,0 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 57°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 28.932 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 897 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,50 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,76 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 92%

- Physischer Freier Querschnitt: 50%

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0195 aus extrudiertem Aluminium : 36x17,5 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iz = 5.931 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0195

- Befestigung der Trägerprofile mit Befestigungselementen LZ.4211 und LZ.4209 oder gleitendem Befestigungselement LZ.4206

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066.21 : 1082 mm

- Trägerprofil LD.0195 : 706 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.066.21 und Trägerprofil LD.0195 : 50,5 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_2403 - L.066.21 + LD.0460

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066.21 ist einästhetische Lamel für Fassadenverkleidung/Sonnenschutz. Das System verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lamellen, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- - Röhrenförmig klipslamellen, L.066.21 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 46,0 mm

- Profiltiefe : 31,0 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 57°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 28.932 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 897 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,50 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,76 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 92%

- Physischer Freier Querschnitt: 50%

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0460 aus extrudiertem Aluminium : 36x 44,0 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iz = 83.348 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0460

- Befestigung der Trägerprofile mit Befestigungselementen LZ.4211 und LZ.4209 oder gleitendem Befestigungselement LZ.4206

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066.21 : 1082 mm

- Trägerprofil LD.0460 : 1.704 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.066.21 und Trägerprofil LD.0460 : 77,0 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_2404 - L.066.21 + LD.0995

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066.21 ist einästhetische Lamel für Fassadenverkleidung/Sonnenschutz. Das System verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lamellen, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- - Röhrenförmig klipslamellen, L.066.21 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 46,0 mm

- Profiltiefe : 31,0 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 57°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 28.932 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 897 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,50 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,76 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 92%

- Physischer Freier Querschnitt: 50%

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0995 aus extrudiertem Aluminium : 36x 97,5 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iz = 625.740 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0995

- Befestigung der Trägerprofile mit Befestigungselementen LZ.4211 und LZ.4209 oder gleitendem Befestigungselement LZ.4206

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066.21 : 1082 mm

- Trägerprofil LD.0995 : 3.337 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.066.21 und Trägerprofil LD.0995 : 130,5 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_2405 - L.066.21 + SD.014

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066.21 ist einästhetische Lamel für Fassadenverkleidung/Sonnenschutz. Das System verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lamellen, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- - Röhrenförmig klipslamellen, L.066.21 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 46,0 mm

- Profiltiefe : 31,0 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 57°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 28.932 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 897 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,50 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,76 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 92%

- Physischer Freier Querschnitt: 50%

Unterkonstruktion

- Trägerprofil SD.014 in Kombination mit LD.108 aus extrudiertem Aluminium : 40x 14,5 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iz = 37,137.10³ mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil SD.014

- Befestigung der Trägerprofile mit Befestigungselementen LZ.4211 und LZ.4209 oder gleitendem Befestigungselement LZ.4206

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066.21 : 1082 mm

- Trägerprofil SD.014 : Vollflächige Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion

Systemtiefe

- Lamelle L.066.21 und Trägerprofil SD.014 : 47 ,5 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_2406 - L.066.21 + SD.054

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066.21 ist einästhetische Lamel für Fassadenverkleidung/Sonnenschutz. Das System verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lamellen, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- - Röhrenförmig klipslamellen, L.066.21 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 46,0 mm

- Profiltiefe : 31,0 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 57°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 28.932 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 897 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,50 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,76 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 92%

- Physischer Freier Querschnitt: 50%

Unterkonstruktion

- Trägerprofil SD.054 in Kombination mit LD.108 aus extrudiertem Aluminium : 40x 54,0 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iz = 208,672.10³ mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil SD.054

- Befestigung der Trägerprofile mit Befestigungselementen LZ.4211 und LZ.4209 oder gleitendem Befestigungselement LZ.4206

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066.21 : 1082 mm

- Trägerprofil SD.054 : 2.314 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.066.21 und Trägerprofil SD.054 : 87 ,0 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_2407 - L.066.21 + SD.100

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066.21 ist einästhetische Lamel für Fassadenverkleidung/Sonnenschutz. Das System verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lamellen, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- - Röhrenförmig klipslamellen, L.066.21 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 46,0 mm

- Profiltiefe : 31,0 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 57°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 28.932 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 897 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,50 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,76 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 92%

- Physischer Freier Querschnitt: 50%

Unterkonstruktion

- Trägerprofil SD.100 in Kombination mit LD.108 aus extrudiertem Aluminium : 40x 100,0 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iz = 1248,414.10³ mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil SD.100

- Befestigung der Trägerprofile mit Befestigungselementen LZ.4211 und LZ.4209 oder gleitendem Befestigungselement LZ.4206

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066.21 : 1082 mm

- Trägerprofil SD.100 : 4.201 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.066.21 und Trägerprofil SD.100 : 133 ,0 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_2408 - L.066.21 + LD.0440

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066.21 ist einästhetische Lamel für Fassadenverkleidung/Sonnenschutz. Das System verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lamellen, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- - Röhrenförmig klipslamellen, L.066.21 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 46,0 mm

- Profiltiefe : 31,0 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 57°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 28.932 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 897 mm4, bei einer minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,50 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,76 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 92%

- Physischer Freier Querschnitt: 50%

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0440 aus extrudiertem Aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iz = 83.228 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0440

- Befestigung der Trägerprofile mit Befestigungselementen LZ.4211 und LZ.4209 oder gleitendem Befestigungselement LZ.4206

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066.21 : 1082 mm

- Trägerprofil LD.0440 : 1.510 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.066.21 und Trägerprofil LD.0440 : 77.0 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_2409 - L.066.21 + LD.1250

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066.21 ist einästhetische Lamel für Fassadenverkleidung/Sonnenschutz. Das System verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lamellen, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- - Röhrenförmig klipslamellen, L.066.21 aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 46,0 mm

- Profiltiefe : 31,0 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 57°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 28.932 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 897 mm4, bei einer minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,50 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,76 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 92%

- Physischer Freier Querschnitt: 50%

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.1250 aus extrudiertem Aluminium : 36 x 125,0 mm

- Minimales Trägheitsmoment Iz = 1.219.444 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.1250

- Befestigung der Trägerprofile mit Befestigungselementen LZ.4211 und LZ.4209 oder gleitendem Befestigungselement LZ.4206

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066.21 : 1082 mm

- Trägerprofil LD.1250 : 3.696 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.066.21 und Trägerprofil LD.1250 : 158.0 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)