461: Grille de porte

Matériaux :

- Aluminium Al Mg Si 0,5

Traitement de surface :

- Anodisé ton naturel : 20 à 22 microns

- Thermolaqué en teintes RAL : monté d'abord en brut, ensuite chromate et thermolaqué pour garantir une finition parfaite de laquage au niveau des coins et angles de coupes (de 60 à 70 microns).

Exécution:

- Des profils cadres d'une hauteur totale de 19,5 mm sont biseautés à 45 degrés et assemblés par pression avec des équerres.

- La longueur maximale d'une partie s'élève à 800 mm.

- Les lames en forme de V font 20 mm de haut.

- L'espace libre entre deux lames est de 20 mm.

- Derrière la cassette de la grille on prévoit un contre-cadre qui s'adapte parfaitement à la grille.

- Convient pour des portes de minimum 30 à maximum 47 mm d'épaisseur

- Recouvrement du cadre : 15 mm

- Largeur maximale en une pièce : 800 mm

Montage :

- La fixation des grilles et des cadres peut se faire au moyen de vis, jointes à la grille.