LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS® CASSETTE

Type 		: ICA.300 / 45° OP MES  (HV-I-2.0501)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®CASSETTE met zonweringslamellen ICARUS®AERO ICA.300 is een structurele zonwering met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige lamellen - tussen twee vlakke kopschotplaten geschroefd. Bevestiging op mes als horizontale luifelconstructie.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : staalprofielen corrosiebestendig gebichromateerd, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.300.01 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte : 300 mm

    - Hoogte : 50 mm

    - Diepte (gemonteerd) :  212 mm

    - Stap : 300 mm (3 lamellen op 1 meter)

    - Gemiddelde lamelhelling : 45° (tov de horizontale richting)

    - Lens-radius : 1011 mm

    - Neus-radius : 3 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 969,9889.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 40,2436.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,9 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 4 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST5,5 mm

- Kopschotplaten :

- Vlakke kopschotplaten, uit aluminium of staal

- Afmetingen van de kopschotplaten :

    - Hoogte :  220 mm

    - Plaatdikte en materiaal, is berekend in functie van de uitkraging, het gewicht van de lamellen en van de plaatselijke windbelasting “qb”

- Kopschotplaten aan de voorzijde, volgens vorm van de toegepaste lamel gelaserd

- Gevelbevestiging :

- Vlakke kopschotplaten voorzien van montagegaten, voor zijdelingse bevestiging op mes

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Systeemeigenschappen :

- RENSON ICARUS®CASSETTE met zonweringslamellen ICARUS®AERO ICA.300 tussen twee vlakke  kopschotplaten geschroefd.

- Afmetingen :

- Maximaal mogelijke afmetingen zijn afhankelijk van de plaatselijke windbelasting “qb”

- Maximale lengte van de lamellen bij windbelasting qb = 800 Pa : 4.300 mm

LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS® CASSETTE

Type 		: ICA.300 / 45°  (HV-I-2.0511)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®CASSETTE met zonweringslamellen ICARUS®AERO ICA.300 is een structurele zonwering met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige lamellen - tussen twee L-vormige kopschotplaten geschroefd. Bevestiging rechtstreeks op de gevel als horizontale luifelconstructie.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : staalprofielen corrosiebestendig gebichromateerd, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.300.01 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte : 300 mm

    - Hoogte : 50 mm

    - Diepte (gemonteerd) :  212 mm

    - Stap : 300 mm (3 lamellen op 1 meter)

    - Gemiddelde lamelhelling : 45° (tov de horizontale richting)

    - Lens-radius : 1011 mm

    - Neus-radius : 3 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 969,9889.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 40,2436.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,9 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 4 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST5,5 mm

- Kopschotplaten :

- Zijdelingse L-vormige kopschotplaten, uit aluminium of staal

- Afmetingen van de kopschotplaten :

    - Hoogte :  220 mm

    - Plaatdikte en materiaal, is berekend in functie van de uitkraging, het gewicht van de lamellen en van de plaatselijke windbelasting “qb”

- Kopschotplaten aan de voorzijde, volgens vorm van de toegepaste lamel gelaserd

- Gevelbevestiging :

- L-vormige kopschotplaten aan de omplooi met montagegaten voorzien, voor bevestiging rechtstreeks op de gevel

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Systeemeigenschappen :

- RENSON ICARUS®CASSETTE met zonweringslamellen ICARUS®AERO ICA.300 tussen twee L-vormige kopschotplaten geschroefd.

- Afmetingen :

- Maximaal mogelijke afmetingen zijn afhankelijk van de plaatselijke windbelasting “qb”

- Maximale lengte van de lamellen bij windbelasting qb = 800 Pa : 4.300 mm