LÜFTUNGSGITTER ÜBERDRUCKKLAPPE AUFLIEGEND TYP RENSON 433S

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Typ Renson 433S ist ein Lüftungsgitter mit Überdruckklappen aufliegend, mit folgenden Eigenschaften:

- Aesthetisch

  - Lamellenabstand = 37 mm

  - Unsichtbare Montage

  - auf Gehrung gesägte, gepresste Ecken

- Funktionsweise

  - Synchron bewegliche Lamellen zur Vermeidung von Klappergeräuschen

- Luftdurchlass

  - geschlossen bis zu +/- 4 Pa Druckverlust

  - abhängig von Abmessungen und Druckverlust:

| Abmessungen (BxH) | Luftdurchlass bei 10Pa Druckverlust | Luftdurchlass bei 25Pa Druckverlust |
| --- | --- | --- |
| 173mm x 173mm | 15 m³/h | 142 m³/h |
| 210mm x 210mm | 37 m³/h | 166 m³/h |
| 246mm x 246mm | 50 m³/h | 361 m³/h |

- Materie

  - Aluminium Strangpressprofile, AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - Oberflächebehandlungen :

    - E6/EV-1 eloxiert mit einer Schichtdicke von 20 µm

oder

    - pulverbeschichtet in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl mit einer Schichtdicke von 60 – 80 µm

- Gittertiefe: 29mm