OVERDRUKROOSTER TYPE RENSON 433S

LASTENBOEKBESCHRIJVING

Type Renson 433S is een overdrukrooster voor opbouw, met volgende essentiële kenmerken:

- Esthetisch

  - lamelstap = 37 mm

  - onzichtbare bevestiging

  - in verstek verzaagde, geperste hoeken

- Werking

  - Synchroon bewegende lamellen om risico op klepperen uit te sluiten

- Luchtdoorlaat

  - gesloten tot +/- 4 Pa drukverschil over het rooster

  - afhankelijk van afmetingen en drukverschil :

| Afmetingen (bxh) | Luchtdoorlaat bij 10Pa drukverschil | Luchtdoorlaat bij 25Pa drukverschil |
| --- | --- | --- |
| 173mm x 173mm | 15 m³/h | 142 m³/h |
| 210mm x 210mm | 37 m³/h | 166 m³/h |
| 246mm x 246mm | 50 m³/h | 361 m³/h |

- Materie

  - geëxtrudeerde aluminium profielen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

  - oppervlaktebehandeling :

    - natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron): voorbehandeld en geanodiseerd OF

    - polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron)

- Roosterdiepte : 29mm